建设工程质量检测综合报告制度—检测项目/参数一览表

十、室外工程

| 序号 | 单位工程 | 子单位工程 | 分部工程 |  |  | 检测节点 | 检测项目 | 检测参数 | 检测批次/频次 |  | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外设施 | 道路 | 路基 | 土方路基、路肩 |  | 施工前 | 道路用石灰 | 有效氧化钙和氧化镁含量、未消化残渣含量、细度、含水率 | 按不同材料进场批次，每批检查1次 |  | CJJ1-2008 JTGE51-2009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泥 | 安定性、凝结时间、胶砂强度、胶砂流动度、氯离子 | 同厂家、同品种、同标号、同一出厂编号且同一次进场的，袋装水泥不超过200t，散装水泥不超过500t为一批 |  | CJJ1-2008 GB175-2007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 砂 | 最大干密度、颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、碱活性、氯离子 | 按不同材料进场批次，每批检查一次 |  | CJJ1-2008 JGJ52-2006 |
|  |  |  |  |  |  |  | 土 | 天然含水率、液限、塑限、标准击实、CBR试验；必要时应做颗粒分析、有机质含量、易溶盐含量 | 每种土质一次或对土质有疑问 |  | CJJ1-2008 JTG3430-2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | 土工合成材料（特殊土路基） | 单位面积质量、厚度、拉伸强度、伸长率、垂直渗透系数、有效孔径、梯形撕破强力 | 按产品标准规定执行 |  | CJJ1-2008 JTGE50-2006 |
|  |  |  |  |  |  |  | 塑料排水板（特殊土路基） | 长度、宽度、厚度、凹凸高度、抗拉强度及延伸率、单位面积质量、热老化、低温柔度、撕裂性能（具体参数按设计要求） | 按不同材料进场批次，每批检查1次 |  | CJJ1-2008 JC/T2112-2012 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 土 | 压实度（土方路基、路基处理） | 每1000m2,每压实层抽检3点 |  | CJJ1-2008 JTG3430-2020 JTG3450-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 压实度（路肩） | 每100m，每侧各抽检1点 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 回弹弯沉 | 每车道，每20m测1点（每层） |  | CJJ1-2008 JTG3450-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  | 灰土 | 水泥或石灰剂量 | 每1000m2,每压实层抽检1点 |  | CJJ1-2008 JTGE51-2009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 压实度（土方路基、路基处理） | 每1000m2,每压实层抽检3点 |  | CJJ1-2008 JTG3430-2020 JTG3450-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 压实度（路肩） | 每100m，每侧各抽检1点 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 无侧限抗压强度 | 每2000m2抽检1组 |  | CJJ1-2008 JTGE51-2009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 回弹弯沉 | 每车道，每20m测1点（每层） |  | CJJ1-2008 JTG3450-2019 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  | 基层 | 石灰土基层 |  | 施工前 | 土 | 塑性指数、有机质含量 | 每种土质一次或对土质有疑问 |  | CJJ1-2008 JTG3430-2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | 道路用石灰 | 有效氧化钙和氧化镁含量、未消化残渣含量、细度、含水率 | 按不同材料进场批次，每批检查1次 |  | CJJ1-2008 JTGE51-2009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 水 | pH值、不溶物、可溶物、氯离子含量、硫酸根含量、碱含量 | 同一水源一次 |  | CJJ1-2008 JGJ63-2006 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石灰土 | 击实试验、灰曲线 | 每种规格材料一次，如材料发生改变，需重做 |  | CJJ1-2008 JTGE51-2009 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 石灰土基层 | 压实度 | 每1000m2,每压实层抽检1组 |  | CJJ1-2008 JTG3450-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 石灰剂量 | 每1000m2,每压实层抽检1组 |  | CJJ1-2008 JTGE51-2009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 无侧限抗压强度 | 每2000m2抽检1组 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 回弹弯沉 | 每车道、每20m，测1点 |  | CJJ1-2008 JTG3450-2019 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 石灰土基层 | 厚度 | 每1000m2测1点 |  | CJJ1-2008 JTG3450-2019 |
|  |  |  |  | 石灰粉煤灰稳定（砂砾）碎石基层 |  | 施工前 | 道路用石灰 | 有效氧化钙和氧化镁含量、未消化残渣含量、细度、含水率 | 按不同材料进场批次，每批检查1次 |  | CJJ1-2008 JTGE51-2009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 道路用粉煤灰 | 二氧化硅、氧化铝和氧化铁总量、烧失量、细度、比表面积 | 按不同材料进场批次，每批检查1次 |  | CJJ1-2008 JTGE51-2009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粗集料 | 颗粒级配、压碎值、针片状颗粒含量、0.075mm以下粉尘含量、软石含量 | 按不同材料进场批次，每批次抽查1次 |  | CJJ1-2008 JTG/TF20-2015 JTGE42-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 细集料 | 颗粒级配、有机质含量、硫酸盐含量 | 按不同材料进场批次，每批次抽查1次 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水 | pH值、不溶物、可溶物、氯离子含量、硫酸根含量、碱含量 | 同一水源一次 |  | CJJ1-2008 JGJ63-2006 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石灰粉煤灰稳定碎石 | 配合比设计 | 每种规格材料一次，如材料发生改变，需重做 |  | JTG/TF20-2015 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 石灰粉煤灰稳定碎石 | 压实度 | 每1000m2,每压实层抽检1点 |  | CJJ1-2008 JTGE51-2009 JTG3450-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 石灰剂量 | 每1000m2,每压实层抽检1点 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 无侧限抗压强度 | 每2000m2抽检1组 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 回弹弯沉 | 每车道、每20m，测1点 |  | CJJ1-2008 JTG3450-2019 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 石灰粉煤灰稳定碎石 | 厚度 | 每1000m2抽1点 |  | CJJ1-2008 JTG3450-2019 |
|  |  |  |  | 水泥稳定土类基层 |  | 施工前 | 水泥 | 安定性、凝结时间、胶砂强度、胶砂流动度、氯离子 | 同厂家、同品种、同标号、同一出厂编号且同一次进场的，袋装水泥不超过200t，散装水泥不超过500t为一批 |  | CJJ1-2008 GB175-2007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 土 | 塑性指数、小于某粒径土的质量百分数(颗粒分析) | 每种土质一次或对土质有疑问 |  | CJJ1-2008 JTG3430-2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粗集料 | 颗粒级配、压碎值、针片状颗粒含量、0.075mm以下粉尘含量、软石含量 | 按不同材料进场批次，每批次抽查1次 |  | CJJ1-2008 JTG/TF20-2015 JTGE42-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 细集料 | 颗粒级配、有机质含量、硫酸盐含量 | 按不同材料进场批次，每批次抽查1次 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水 | pH值、不溶物、可溶物、氯离子含量、硫酸根含量、碱含量 | 同一水源一次 |  | CJJ1-2008 JGJ63-2006 |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泥稳定碎石 | 配合比设计 | 每种规格材料一次，如材料发生改变，需重做 |  | JTG/TF20-2015 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 水泥稳定碎石 | 压实度 | 每1000m2,每压实层抽检1点 |  | CJJ1-2008 JTGE51-2009 JTG3450-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 水泥剂量 | 每1000m2,每压实层抽检1点 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 无侧限抗压强度 | 每2000m2抽检1组 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 回弹弯沉 | 每车道、每20m，测1点 |  | CJJ1-2008 JTG3450-2019 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 水泥稳定碎石 | 厚度 | 每1000m2抽1点 |  | CJJ1-2008 JTG3450-2019 |
|  |  |  |  | 级配碎石（碎砾石）基层 |  | 施工前 | 粗集料 | 颗粒级配、压碎值、针片状颗粒含量、软石含量 | 按不同材料进场批次，每批次抽查1次 |  | CJJ1-2008 JTGE42-2005 JTG/TF20-2015 |
|  |  |  |  |  |  |  | 细集料 | 颗粒级配、有机质含量、硫酸盐含量 | 按不同材料进场批次，每批次抽查1次 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 级配碎石 | 压实度 | 每1000m2,每压实层抽检1点 |  | CJJ1-2008 JTG3450-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 回弹弯沉 | 每车道、每20m，测1点（每层） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 级配碎石 | 厚度 | 每1000m2抽1点 |  | CJJ1-2008 JTG3450-2019 |
|  |  |  | 面层 | 透层、粘层、封层 |  | 施工前 | 乳化沥青 | 破乳速度、微粒离子电荷、筛上剩余量、与粗细集料的拌合性、储存稳定性、蒸发残留物 | 同品种、同批次检查不应少于1次 |  | CJJ1-2008 JTGE20-2011 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粒料 | 粒径级配 | 不同材料每批次抽查1次 |  | CJJ1-2008 JTGE42-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 几何尺寸 | 宽度 | 每40m抽检1处 |  | CJJ1-2008 JTG3450-2019 |
|  |  |  |  | 热拌沥青混合料面层 |  | 施工前 | 沥青 | 软化点、延度、针入度、溶解度、蒸发损失、薄膜、旋转薄膜加热试验（质量变化、残留物针入度比、软化点增值、60℃黏度比、老化指数、老化后延度）闪点、燃点、脆点、蜡含量、粘度、与粗集料的粘附性、密度、弹性恢复率、聚合物改性沥青离析 | 同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场的沥青（石油沥青每100t为1批，改性沥青每50t为1批）每批次抽检1次 |  | CJJ1-2008 JTGE20-2011 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粗集料 | 颗粒级配、压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、坚固性、针状和片状颗粒的总含量、含泥量（<0.075mm颗粒含量）、软石含量 | 不同材料每批次抽查1次 |  | CJJ1-2008 JTGF40-2004 JTGE42-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 细集料 | 颗粒级配、表观相对密度、坚固性、砂当量、亚甲蓝值、棱角性（流动时间） | 不同材料每批次抽查1次 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 矿粉 | 表观密度、含水量、粒度范围、亲水系数、塑性指数、加热安定性 | 按同一生产厂家、同一品种为一个批次抽查一次 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 木质素纤维 | 纤维长度、灰分含量、pH值、吸油率、含水率 | 同一原料、同一配方、同一规格的产品每50t为一批 |  | CJJ1-2008 JTGF40-2004 JT/T533-2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | 配合比 | 沥青混合料目标配合比设计 | 每种规格材料一次，如材料发生改变，需重做 |  | JTGF40-2004 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 沥青混合料 | 马歇尔试验（空隙率、稳定度、流值），矿料级配，沥青用量（油石比） | 每日每品种检查1次 |  | CJJ1-2008 JTGF40-2004 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 沥青混合料面层 | 压实度 | 每1000m2抽1点（每层） |  | CJJ1-2008 JTG3450-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度 | 每1000m2抽1点（每层） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 回弹弯沉 | 每车道、每20m测1点（每层） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 渗水系数 | 每200m测1处 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 平整度（最大间隙） | 每20m：路宽小于9m测1点；9-15m测2点；大于15m测3点 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 抗滑（按设计要求） | 每200m测1点 |  |  |
|  |  |  |  | 水泥混凝土面层 |  | 施工前 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 水泥混凝土 | 弯拉强度 | 每100m3的同配合比的混凝土，取样1次；不足100m3时按1次计。每次取样应至少留置1组标准养护试件。同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定，最少1组 |  | CJJ1-2008 JTGE30-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 水泥混凝土面层 | 混凝土面层厚度 | 每1000m2抽1点 |  | CJJ1-2008 JTG3450-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 抗滑（按设计要求） | 每1000m2抽1点 |  |  |
|  |  |  | 广场与停车场 | 料石面层 |  | 施工前 | 路面石材 | 饱和抗压强度、饱和抗折强度、体积密度、磨耗率、吸水率、孔隙率、尺寸允许偏差、外观质量（按设计要求） | 同一品种、类别、等级、同一供货批的石材为一批 |  | CJJ1-2008 JC/T2114-2012 |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泥 | 安定性、凝结时间、胶砂强度、胶砂流动度、氯离子 | 同厂家、同品种、同标号、同一出厂编号且同一次进场的，袋装水泥不超过200t，散装水泥不超过500t为一批 |  | CJJ1-2008 GB175-2007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 砂 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、碱活性、氯离子 | 采用大型工具运输以400m3或600t为一验收批；采用小型工具运输的，应以200m3或300t为一验收批。不足上述量者，应按一验收批进行验收。当砂的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批 |  | CJJ1-2008 JGJ52-2006 |
|  |  |  |  |  |  |  | 水 | pH值、不溶物、可溶物、氯离子含量、硫酸根含量、碱含量 | 同一水源一次 |  | CJJ1-2008 JGJ63-2006 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 砂浆 | 抗压强度 | 同一配合比，每1000m21组，不足1000m2取1组 |  | CJJ1-2008 JGJ/T70-2009 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  | 预制混凝土砌块面层 |  | 施工前 | 预制混凝土砌块 | 抗压强度或弯拉强度、耐磨性、吸水率、抗冻性 | 同一品种、规格，每1000m2抽样检查1次 |  | CJJ1-2008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泥 | 安定性、凝结时间、胶砂强度、胶砂流动度、氯离子 | 同厂家、同品种、同标号、同一出厂编号且同一次进场的，袋装水泥不超过200t，散装水泥不超过500t为一批 |  | CJJ1-2008 GB175-2007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 砂 | 颗粒级配、含泥量、泥块含量、压碎值指标、碱活性、氯离子 | 采用大型工具运输以400m3或600t为一验收批；采用小型工具运输的，应以200m3或300t为一验收批。不足上述量者，应按一验收批进行验收。当砂的质量比较稳定、进料量又较大时，可以1000t为一验收批 |  | CJJ1-2008 JGJ52-2006 |
|  |  |  |  |  |  |  | 水 | pH值、不溶物、可溶物、氯离子含量、硫酸根含量、碱含量 | 同一水源一次 |  | CJJ1-2008 JGJ63-2006 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 砂浆 | 抗压强度 | 同一配合比，每1000m21组，不足1000m2取1组 |  | CJJ1-2008 JGJ/T70-2009 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  | 沥青混合料面层 |  | 施工前 | 沥青 | 软化点、延度、针入度、溶解度、蒸发损失、薄膜、旋转薄膜加热试验（质量变化、残留物针入度比、软化点增值、60℃黏度比、老化指数、老化后延度）闪点、燃点、脆点、蜡含量、粘度、与粗集料的粘附性、密度、弹性恢复率、聚合物改性沥青离析 | 同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场的沥青（石油沥青每100t为1批，改性沥青每50t为1批）每批次抽检1次 |  | CJJ1-2008 JTGE20-2011 |
|  |  |  |  |  |  |  | 粗集料 | 颗粒级配、压碎值、洛杉矶磨耗损失、表观相对密度、吸水率、坚固性、针状和片状颗粒的总含量、含泥量（<0.075mm颗粒含量）、碱活性、紧密孔隙率、软石含量 | 不同材料进场批次，每批次抽查1次 |  | CJJ1-2008 JTGF40-2004 JTGE42-2005 |
|  |  |  |  |  |  |  | 细集料 | 颗粒级配、表观相对密度、坚固性、砂当量、亚甲蓝值、棱角性（流动时间） | 不同材料进场批次，每批次抽查1次 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 矿粉 | 表观密度、含水量、粒度范围、亲水系数、塑性指数、加热安定性 | 同一生产厂家、同一品种为一个批次抽查一次 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 木质素纤维 | 纤维长度、灰分含量、pH值、吸油率、含水率（以质量计） | 产品以批为单位进行验收，同一原料、同一配方、同一规格的产品每50t为一批，不足50t的以实际数量为一批 |  | CJJ1-2008 JTGF40-2004 JT/T533-2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | 配合比 | 沥青混合料目标配合比设计 | 每种规格材料一次，如材料发生改变，需重做 |  | JTGF40-2004 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 沥青混合料 | 马歇尔试验（空隙率、稳定度、流值），矿料级配，沥青用量（油石比） | 每日每品种检查1次 |  | CJJ1-2008 JTGF40-2004 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 沥青混合料面层 | 压实度 | 每1000m2抽1点（每层） |  | CJJ1-2008 JTG3450-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度 | 每1000m2抽1点（每层） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 回弹弯沉 | 每车道、每20m，测1点（每层） |  |  |
|  |  |  |  | 水泥混凝土面层 |  | 施工前 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 水泥混凝土 | 弯拉强度 | 每100m3的同配合比的混凝土，取样1次；不足100m3时按1次计。每次取样应至少留置1组标准养护试件。同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定，最少1组 |  | CJJ1-2008 JTGE30-2005 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 水泥混凝土面层 | 混凝土面层厚度 | 每1000m2抽1点 |  | CJJ1-2008 JTG3450-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 抗滑（按设计要求） | 每1000m2抽1点 |  |  |
|  |  |  | 人行道 | 料石人行道铺砌面层（含盲道砖） |  | 施工前 | 路面石材 | 饱和抗压强度、饱和抗折强度、体积密度、磨耗率、吸水率、孔隙率、尺寸允许偏差、外观质量（按设计要求） | 同一品种、类别、等级、同一供货批的石材为一批 |  | CJJ1-2008 JC/T2114-2012 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 压实度 | 压实度（路床与基层） | 每100m查2点 |  | CJJ1-2008 JTG3450-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  | 砂浆 | 抗压强度 | 同一配合比，每1000m2 1组，不足1000m2取1组 |  | CJJ1-2008 JGJ/T70-2009 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  | 混凝土预制块铺砌人行道面层（含盲道砖） |  | 施工前 | 混凝土预制块砌块 | 抗压强度 | 同一品种、规格、每检验批1组 |  | CJJ1-2008 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 压实度 | 压实度（路床与基层） | 每100m查2点 |  | CJJ1-2008 JTG3450-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  | 砂浆 | 抗压强度 | 同一配合比，每1000m2 1组，不足1000m2取1组 |  | CJJ1-2008 JGJ/T70-2009 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  | 沥青混合料铺筑面层 |  | 施工前 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 沥青混合料 | 马歇尔试验（空隙率、稳定度、流值）矿料级配，沥青用量（油石比） | 每日每品种检查1次 |  | CJJ1-2008 JTGF40-2004 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 沥青混合料面层 | 压实度 | 每100查2点 |  | CJJ1-2008 JTG3450-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 厚度 | 每20m抽1点 |  |  |
|  |  |  | 挡土墙 | 现浇钢筋混凝土挡土墙 | 地基 | 施工前 | 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 按品种每批1次 |  | CJJ1-2008 GB/T1499.1-2017 GB/T1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋焊接 | 抗拉强度、弯曲试验（闪光对焊、气压焊） | 按品种每批1次 |  | CJJ1-2008 JGJ18-2012 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 混凝土 | 抗压强度 | 每班或每100m3取1组，少于规定按1组计 |  | CJJ1-2008 GB/T50081-2019 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 地基承载力 | 地基承载力特征值 | 每道挡土墙基槽抽检3点 |  | CJJ1-2008 GB50202-2018 JGJ79-2012 DGJ32/TJ142-2012 JGJ340-2015 |
|  |  |  |  |  | 墙（模板、钢筋、混凝土） | 施工前 | 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 按品种每批1次 |  | CJJ1-2008 GB/T1499.1-2017 GB/T1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋焊接 | 抗拉强度、弯曲试验（闪光对焊、气压焊） | 按品种每批1次 |  | CJJ1-2008 JGJ18-2012 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 混凝土 | 抗压强度 | 每班或每100m3取1组，少于规定按1组计 |  | CJJ1-2008 GB/T50081-2019 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  | 回填土 | 施工前 | 土 | 最大干密度、最优含水率 | 每种土质一次或对土质有疑问 |  | CJJ1-2008 JTG3430-2020 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 土工 | 压实度 | 每压实层抽检3点 |  | CJJ1-2008 JTG3430-2020 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  | 栏杆 | 施工前 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  | 装配式钢筋混凝土挡土墙 | 挡土墙板预制 | 施工前 | 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 按品种每批1次 |  | CJJ1-2008 GB/T1499.1-2017 GB/T1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋焊接 | 抗拉强度、弯曲试验（闪光对焊、气压焊） | 按品种每批1次 |  | CJJ1-2008 JGJ18-2012 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 混凝土 | 抗压强度 | 每班或每100m3取1组，少于规定按1组计 |  | CJJ1-2008 GB/T50081-2019 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  | 地基 | 施工前 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 地基承载力 | 地基承载力特征值 | 每道挡土墙基槽抽检3点 |  | CJJ1-2008 GB50202-2018 JGJ79-2012 DGJ32/TJ142-2012 JGJ340-2015 |
|  |  |  |  |  | 基础（模板、钢筋、混凝土） | 施工前 | 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 按品种每批1次 |  | CJJ1-2008 GB/T1499.1-2017 GB/T1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋焊接 | 抗拉强度、弯曲试验（闪光对焊、气压焊） | 按品种每批1次 |  | CJJ1-2008 JGJ18-2012 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 混凝土 | 抗压强度 | 每班或每100m3取1组，少于规定按1组计 |  | CJJ1-2008 GB/T50081-2019 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  | 回填土 | 施工前 | 土 | 最大干密度、最优含水率 | 每种土质一次或对土质有疑问 |  | CJJ1-2008 JTG3430-2020 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 土工 | 压实度 | 每压实层抽检3点 |  | CJJ1-2008 JTG3430-2020 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  | 栏杆 | 施工前 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  | 砌筑挡土墙 | 地基 | 施工前 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 地基承载力 | 地基承载力特征值 | 每道挡土墙基槽抽检3点 |  | CJJ1-2008 GB50202-2018 JGJ79-2012 DGJ32/TJ142-2012 JGJ340-2015 |
|  |  |  |  |  | 基础（砌筑、混凝土） | 施工前 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 砂浆 | 抗压强度 | 同一配合比砂浆，每50m3砌体中，作1组，不足50m3按1组计 |  | CJJ1-2008 GB50203-2011 GB/T50129-2011 JGJ/T136-2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每班或每100m3取1组，少于规定按1组计 |  | CJJ1-2008 GB/T50081-2019 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  | 墙体砌筑 | 施工前 | 砌块、石料 | 强度 | 每种、每检验批一组 |  | CJJ1-2008 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  | 回填土 | 施工前 | 土 | 最大干密度、最优含水率 | 每种土质一次或对土质有疑问 |  | CJJ1-2008 JTG3430-2020 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 土工 | 压实度 | 每压实层抽检3点 |  | CJJ1-2008 JTG3430-2020 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  | 加筋挡土墙 | 地基 | 施工前 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 地基承载力 | 地基承载力特征值 | 每道挡土墙基槽抽检3点 |  | CJJ1-2008 GB50202-2018 JGJ79-2012 DGJ32/TJ142-2012 JGJ340-2015 |
|  |  |  |  |  | 基础（模板、钢筋、混凝土） | 施工前 | 钢筋 | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 | 按品种每批1次 |  | CJJ1-2008 GB/T1499.1-2017 GB/T1499.2-2018 |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋焊接 | 抗拉强度、弯曲试验（闪光对焊、气压焊） | 按品种每批1次 |  | CJJ1-2008 JGJ18-2012 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 混凝土 | 抗压强度 | 每班或每100m3取1组，少于规定按1组计 |  | CJJ1-2008 GB/T50081-2019 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  | 加筋挡土墙砌块与筋带安装 | 施工前 | 拉环、筋带材料 | 按设计要求 | 按产品标准规定执行 |  | CJJ1-2008 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  | 回填土 | 施工前 | 土 | 最大干密度、最优含水率 | 每种土质一次或对土质有疑问 |  | CJJ1-2008 JTG3430-2020 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 土工 | 压实度 | 每500m2取1点，不足500m2取1点 |  | CJJ1-2008 JTG3430-2020 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  | 栏杆 | 施工前 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  | 附属构筑物 | 路缘石 |  | 施工前 | 混凝土路缘石 | 强度、吸水率 | 每种、每检验批1组 |  | CJJ1-2008 JC/T899-2016 |
|  |  |  |  |  |  |  | 石材路缘石 | 抗压强度 | 同一品种、类别、等级，同一供货批的石材为一批 |  | CJJ1-2008 JC/T2114-2012 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  | 雨水支管与雨水口 |  | 施工前 | 混凝土和钢筋混凝土排水管 | 内水压力、外压荷载、保护层厚度 | 由相同原材料、相同生产工艺生产的同一规格、同一种接头型式、同一种外压荷载级别的管子组成一个受检批 |  | CJJ1-2008 GB/T11836-2009 GB/T16752-2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泥 | 安定性、凝结时间、胶砂强度、胶砂流动度、氯离子 | 同厂家、同品种、同标号、同一出厂编号且同一次进场的，袋装水泥不超过200t，散装水泥不超过500t为一批。 |  | CJJ1-2008 GB175-2007 |
|  |  |  |  |  |  |  | 土 | 强度（CBR）值、液限、塑限、可（易）溶盐含量、有机质含量 | 每种土质一次或对土质有疑问 |  | CJJ1-2008 JTG3430-2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | 道路用石灰 | 有效氧化钙和氧化镁含量、未消化残渣含量、细度、含水率 | 按不同材料进场批次，每批检查1次 |  | CJJ1-2008 JTGE51-2009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 灰土 | 击实试验、标准灰曲线 | 每种规格材料一次，如材料发生改变，需重做 |  | CJJ1-2008 JTGE51-2009 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 土工 | 压实度（沟槽回填） | 每层每侧一组（每组3点） |  | CJJ1-2008 GB50268-2008 JTG3430-2020 GB/T50123-2019 JTGE51-2009 |
|  |  |  |  |  |  |  | 灰土 | 压实度（沟槽回填） | 每层每侧一组（每组3点） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 石灰或水泥剂量 | 每1000m2,取1次 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 混凝土（基础） | 抗压强度 | 每100m3 1组，不足100m3取一组 |  | CJJ1-2008 GB/T50081-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  | 砌筑砂浆 | 抗压强度 | 同一配合比砂浆，每50m3砌体中，作1组，不足50m3按1组计 |  | CJJ1-2008 GB50203-2011 GB/T50129-2011 JGJ/T136-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  | 排（截）水沟 |  | 施工前 | 预制砌块 | 强度 | 按产品标准规定执行 |  | CJJ1-2008 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 砂浆 | 抗压强度 | 同一配合比砂浆，每50m3的砌体中，作1组，不足50m3按1组计 |  | CJJ1-2008 GB50203-2011 GB/T50129-2011 JGJ/T136-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  | 倒虹吸管及涵洞 |  | 施工前 | 混凝土和钢筋混凝土排水管 | 内水压力、外压荷载、保护层厚度 | 由相同原材料、相同生产工艺生产的同一规格、同一种接头型式、同一种外压荷载级别的管子组成一个受检批 |  | CJJ1-2008 GB/T11836-2009 GB/T16752-2017 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 砂浆强度 | 抗压强度 | 同一配合比砂浆，每50m3的砌体中，作1组，不足50m3按1组计 |  | CJJ1-2008 GB50203-2011 GB/T50129-2011 JGJ/T136-2017 |
|  |  |  |  |  |  |  | 混凝土 | 抗压强度 | 每100m3 1组 |  | CJJ1-2008 GB/T50081-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  | 回填土 | 压实度 | 每压实层抽查3点 |  | CJJ1-2008 JTG3430-2020 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 地基承载力 | 地基承载力特征值 | 每道挡土墙基槽抽检3点 |  | CJJ1-2008 GB50202-2018 JGJ79-2012 DGJ32/TJ142-2012 JGJ340-2015 |
|  |  |  |  | 隔离墩 |  | 施工前 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  | 隔离栅 |  | 施工前 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  | 护栏 |  | 施工前 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 混凝土 | 强度 | 每100m3 1组 |  | CJJ1-2008 GB/T50081-2019 |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  | 防眩板 |  | 施工前 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 允许偏差 | 防眩板直顺度、垂直度、板条间距、安装高度 | 直顺度：每20m测1点；垂直度：20m且不少于5处测2点；板条间距和安装高度：20m且不少于5处测2点 |  | CJJ1-2008 JTGF80/1-2017 |
| 2 | 附属建筑及室外环境 | 室外环境 | 绿化工程 | 栽植基础工程 | 栽植土 | 施工前 | 绿化种植土 | pH值、全盐含量、有机质含量、容重 | 按产品标准规定执行 |  | CJJ82-2012 CJ/T340-2016 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — |  | — |
|  |  |  |  |  | 栽植土回填及地形造型 | 施工前 | 绿化种植土 | pH值、全盐含量、有机质含量、容重 | 按产品标准规定执行 |  | CJJ82-2012 CJ/T340-2016 |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 土 | 压实度 | 1000m2检查3处，不足1000m2检查不少于1处 | CJJ82-2012 CJ/T340-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  | 栽植土施肥和表层整理 | 施工前 | 石砾 | 石砾含量(筛分法) | 1000m2检查3处，不足1000m2检查不少于1处 | CJJ82-2012 CJ/T340-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 坡度 | 坡度 | 1000m2检查3处，不足1000m2检查不少于1处 | CJJ82-2012 JTG3450-2019 |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  | 浇灌水 | 施工前 | 水 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、阴离子表面活性剂、水温、悬浮物、全盐量、氯化物、硫化物、总汞、镉、总砷、铬、铅、粪大肠菌群数、蛔虫卵数 | 同一水源一次 | CJJ 82-2012 GB5084-2005 |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  | 运动场草坪 | 施工前 | 绿化种植土 | pH值、全盐含量、有机质含量、容重 | 按产品标准规定执行 | CJJ82-2012 CJ/T340-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 土 | 压实度 | 1000m2检查3处，不足1000m2检查不少于1处 | CJJ82-2012 CJ/T340-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  | 花卉栽植 | 施工前 | 绿化种植土 | pH值、全盐含量、有机质含量、容重 | 按产品标准规定执行 | CJJ82-2012 CJ/T340-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 石砾 | 石砾含量(筛分法) | 1000m2检查3处，不足1000m2检查不少于1处 | CJJ82-2012 CJ/T340-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  | 排蓄水层 | 施工前 | 塑料排水板 | 厚度 | 每50延米检查1处，不足50延米全数检查 | CJJ82-2012 JC/T2112-2012 |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  | 过滤层 | 施工前 | 土工合成材料 | 单位面积质量 | 每50延米检查1处，不足50延米全数检查 | CJJ82-2012 JTGE50-2006 GB/T13762-2009 |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  | 坡面绿化防护栽植层工程 | 施工前 | 绿化种植土 | pH值、全盐含量、有机质含量、容重 | 按产品标准规定执行 | CJJ82-2012 CJ/T340-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — | — |  |
|  |  |  | 园林附属工程 | 园路与广场铺装工程 | 水泥花砖混凝土板块面层 | 施工前 | 水泥 | 安定性、凝结时间、胶砂强度、胶砂流动度、氯离子 | 同厂家、同品种、同标号、同一出厂编号且同一次进场的，袋装水泥不超过200t，散装水泥不超过500t为一批 | CJJ82-2012 GB175-2007 |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  | 侧石安装 | 施工前 | 路缘石 | 强度、吸水率 | 同一类别、同一规格、同一强度等级，每20000件为一批；不足20000件，亦按一批计 | CJJ82-2012 JC/T899-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  | 冰梅面层 | 施工前 | 石材 | 抗压强度 | 同一品种、类别、等级，同一供货批的石材为一批 | CJJ82-2012 JC/T2114-2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 水泥 | 安定性、凝结时间、胶砂强度、胶砂流动度、氯离子 | 同厂家、同品种、同标号、同一出厂编号且同一次进场的，袋装水泥不超过200t，散装水泥不超过500t为一批 | CJJ82-2012 GB175-2007 |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  | 压模面层 | 施工前 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 混凝土 | 抗压强度 | 1.同一配合比混凝土每100m3取样不少于一次；2.连续浇筑超过1000m3时，每200m3取样不少于一次；3.每次取样至少留一组标养试件；4.同条件养护试件数量根据具体情况定，宜为3-10（组） | CJJ82-2012 GB50204-2015 GB/T50081-2019 |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  | 透水砖面层 | 施工前 | 透水砖 | 强度等级、透水系数、防滑性、抗冻性 | 以用同一批原材料、同一生产工艺生产、同标记的1000m2透水块材为一批，不足1000m2者亦按一批计 | CJJ82-2012 GB/T25993-2010 |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  | 小青砖（黄道砖）面层 | 施工前 | 路面砖 | 强度、吸水率 | 同一类别、同一规格、同一强度等级，铺装面积3000m2为一批量 | CJJ82-2012 GB/T28635-2012 |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  | 假山、叠石、置石工程 | 假山、叠石、置石工程 | 施工前 | 地基承载力 | 地基承载力特征值 | 每300m2≥1点，超过3000m2部分每500m2≥1点，每单位工程≥3点 | CJJ82-2012 GB50202-2018 JGJ79-2012 DGJ32/TJ142-2012 JGJ340-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | 混凝土 | 抗压强度 | 1.同一配合比混凝土每100m3取样不少于一次；2.连续浇筑超过1000m3时，每200m3取样不少于一次；3.每次取样至少留一组标养试件；4.同条件养护试件数量根据具体情况定，宜为3-10（组） | CJJ82-2012 GB50204-2015 GB/T50081-2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 砂浆 | 抗压强度 | 每一验收批且不超过250m3砌体的各类、各强度等级的普通砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次。验收批的预拌砂浆、蒸压加气混凝土砌块专用砂浆，抽检可为3组 | CJJ1-2008 GB/T25181-2019 GB50203-2011 GB/T50129-2011 JGJ/T136-2017 |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  | 园林设施安装 | 园林护栏 | 施工前 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工过程 | — | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  |  | 施工结束 | 混凝土 | 抗压强度 | 1.同一配合比混凝土每100m3取样不少于一次；2.连续浇筑超过1000m3时，每200m3取样不少于一次；3.每次取样至少留一组标养试件；4.同条件养护试件数量根据具体情况定，宜为3-10（组） | CJJ82-2012 GB50204-2015 GB/T50081-2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 护栏 | — | — | — |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 焊缝质量 | 超声波探伤、射线探伤 | 20%且不应少于3条焊缝 | GB50268-2008 GB50205-2020 |  |