建设工程质量检测综合报告制度—检测项目/参数一览表

二、主体结构工程

| 序号 | 子分部工程 |  | 分项工程 | 检测节点 | 检测项目 |  | 检测参数 |  | 检测批次/频次 |  | 检测依据 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土结构 |  | 钢筋 | 施工前 | 热轧光圆钢筋 |  | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率 |  | 每批由同一牌号，同同一炉罐号，同一规格的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分每增加40t（或不足40t的余数），增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。允许由同一牌号、同一冶炼方法,同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批。各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大0.15%。混合批的重量不大于60t。 |  | GB/T1499.1-2017 |  |
|  |  |  |  |  | 热轧带肋钢筋 |  | 非抗震：屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲性能、重量偏差、最大力总延伸率。 抗震：屈服强度、抗拉强度、弯曲性能、反向弯曲、重量偏差、最大力总延伸率、抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值、屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值。 |  | 每批由同一牌号，同同一炉罐号，同一规格的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分每增加40t（或不足40t的余数），增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。允许由同一牌号 、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批,但各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。混合批的重量不大于60t。 |  | GB/T1499.2-2018 |  |
|  |  |  |  |  | 冷轧带肋钢筋 |  | 规定塑性延伸强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总延伸率、弯曲、反复弯曲 |  | 每批由同一牌号、同一外形、同一规格、同一生产工艺和同一交货状态的钢筋组成，每批不大于60t。 |  | GB/T13788-2017 |  |
|  |  |  |  |  | 碳素结构钢 |  | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 |  | 以同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材组成。每批重量应不大于60t。 |  | GB/T700-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 低合金高强度结构钢 |  | 上屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲 |  | 每批应由同一牌号、同一炉号、同一规格、同一交货状态的钢材组成,每批重量应不大于60 t,但卷重大于30 t的钢带和连轧板可按两个轧制卷组成一批. |  | GB/T1591-2018 |  |
|  |  |  |  |  | 合金结构钢 |  | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率 |  | 以同一牌号、同一炉号、同一加工方法、同一尺寸、同一交货状态、同一热处理制度（或炉次）钢棒组成。 |  | GB/T3077-2015 |  |
|  |  |  |  |  | 优质碳素结构钢 |  | 下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、断面收缩率 |  |  |  | GB/T699-2015 |  |
|  |  |  |  |  | 闪光对焊 |  | 拉伸、弯曲 |  | 应在同一台班内由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少，可在一周之内累计计算；累计仍不足300个接头，按一批计。 |  | JGJ18-2012 |  |
|  |  |  |  |  | 电渣压力焊 |  | 拉伸 |  | 以300个同牌号钢筋接头为一批。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 电弧焊 |  | 拉伸 |  | 以300个同牌号钢筋、同形式接头为一批。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋焊接网 |  | 焊点的抗剪力 |  | 每批应由同一型号、同一原材料来源、同一生产设备并在同一连续时段内制造的钢筋焊接网组成，重量不大于60t。 |  | GB/T1499.3-2010 |  |
|  |  |  |  |  | 机械连接 |  | 单向拉伸 |  | 同钢筋生产厂、同强度等级、同规格和同型式接头应以500个为一批，不足500个也应作为一个验收批。 |  | JGJ107-2016 |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土 | 施工前 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | 混凝土抗压 |  | 抗压强度 |  | 混凝土抗压强度（标养）：1、同一配合比混凝土不超过100m3时，取样不少于一次；2、连续浇筑超过1000m3时，每200m3不少于一次；3、每一楼层取样不得少于一次；4、每次取样至少留置1组试件。 混凝土抗压强度（同养）：同一强度等级不宜少于10组，且不应少于3组。每连续两个楼层取样不应少于1组；每2000m3取样不得少于1组。 |  | GB50204-2015 GB/T50081-2019 GB/T50082-2009 JGJ/T23-2011 CECS03:2007 DGJ32/TJ145-2012 |  |
|  |  |  |  |  | 混凝土抗渗 |  | 抗水渗透性能 |  | 同一工程、同一配合比，每个检验批至少1组。 |  | GB/T50082-2009 JGJ/T193-2009 |  |
|  |  |  |  |  | 混凝土抗冻 |  | 抗冻性能 |  | 同一工程、同一配合比，每个检验批至少一次。 |  | GB/T50082-2009 JGJ/T193-2009 |  |
|  |  |  |  |  | 氯离子 |  | 氯离子含量 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 碱 |  | 碱总含量 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 预应力 | 施工前 | 预应力钢绞线 |  | 整根钢绞线最大力、0.2%屈服力、最大力总伸长率、弹性模量、应力松弛性能 |  | 同一牌号、同一规格、同一生产工艺捻制的钢绞线组成一批，每批重量不大于60t。 |  | GB/T5224-2014 |  |
|  |  |  |  |  | 预应力混凝土用钢丝 |  | 最大力、0.2%屈服力、最大力总伸长率、断面收缩率、弹性模量、反复弯曲、弯曲 |  | 以同一牌号、同一规格、同一加工状态的钢丝组成一批。每批质量不大于60t。 |  | GB/T5223-2014 |  |
|  |  |  |  |  | 预应力混凝土用钢棒 |  | 抗拉强度、规定塑性延伸强度、最大力总伸长率、断后伸长率、弯曲 |  | 同一牌号、同一规格、同一加工状态的钢棒组成一批。每批重量不大于60t。 |  | GB/T5223.3-2017 |  |
|  |  |  |  |  | 预应力混凝土用螺纹钢筋 |  | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力下总伸长率 |  | 每批应由同一炉罐号、同一规格、同一交货状态不超过60t。 |  | GB/T20065-2016 |  |
|  |  |  |  |  | 预应力筋用锚具、夹具和连接器 |  | 硬度、静载锚固性能 |  | 同一种产品、同一批原材料，用同一种工艺一次投料生产锚具不宜超过2000套为一批、连接器不宜超过500套为一批、夹具不宜超过500套为一批。 |  | JGJ 85-2010 GB/T 14370-2015 |  |
|  |  |  |  |  | 金属波纹管 |  | 钢带厚度、波高、厚度、抗外荷载性能、抗渗漏性能 |  | 每批应由同一钢带生产厂生产的同一批钢带制造的产品组成。每半年或累计50000m生产量为一批。 |  | JG/T225-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 塑料波纹管 |  | 环刚度、局部横向荷载、纵向荷载、柔韧性、抗冲击性、拉伸性能 |  | 同一配方、同一生产工艺、同设备稳定连续生产的一定数量的产品为一批，每批数量不超过10000m。 |  | JT/T529-2016 |  |
|  |  |  |  |  | 灌浆用水泥浆 |  | 3h自由泌水率、氯离子含量、24h自由膨胀率、抗压强度 |  | 按产品标准规定执行 |  | GB/T50448-2015 JG/T408-2019 JC/T986-2018 |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | 灌浆用水泥浆 |  | 抗压强度 |  | 每工作班留置1组 |  | GB50204-2015 |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 现浇结构 | 施工前 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | 结构实体施工质量 |  | 实体抗压强度 |  | 按委托方要求 |  | GB50204-2015 JGJ/T23-2011 CECS03:2007 DGJ32/TJ145-2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 保护层厚度 |  | 对非悬挑梁、板类构件，抽取构件总数的2%，不少于5个构件；悬挑梁：抽取构件总数的5%，不少于10个构件，当悬挑梁数量少于10个时，应全数检验；悬挑板：抽取构件总数的10%，不少于20个构件，当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。 |  | GB50204-2015 GB/T50344-2019 JGJ/T152-2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 配筋间距 |  | 按委托方要求 |  | GB50204-2015 GB/T50344-2019 JGJ/T152-2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 楼板厚度 |  | 有代表性的自然间抽1%，且不少于3间。 |  | GB50204-2015 JGJ/T152-2019 |  |
|  |  |  | 装配式结构 | 施工前 | 灌浆料 |  | 流动性、竖向膨胀率、凝结时间、抗压强度 |  | 在15d内生产的同配方、同批号原材料的产品应以50t作为1生产批号，不足50t也作为1生产批号。 |  | GB/T51231-2016 JG/T408-2019 DB32/T3754-2020 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  | 坐浆料 |  | 抗压强度 |  | 按产品标准规定执行 |  | GB/T25181-2019 |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋套筒灌浆连接接头（偏置单向拉伸） |  | 屈服强度 |  | 偏置单向拉伸接头试件应为3个（型式检验）。 |  | GB/T51231-2016 DB32/T3754-2020 JGJ355-2015 JGJ/T485-2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋套筒灌浆连接接头（对中单向拉伸） |  | 屈服强度 |  | - 对中接头试件应为9个，其中3个做单向拉伸试验、3个做高应力反复拉压试验、3个做大变形反复拉压试验（型式检验）； 2、同一批号、同一类型、同一规格的灌浆套筒，不超过1000个为一批，每批随机抽取3个灌浆套筒制作对中连接接头试件（见证试验）。 |  | GB/T51231-2016 JGJ107-2016 JGJ355-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗拉强度 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 残余变形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 最大力下总伸长率 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋套筒灌浆连接接头（对中高应力反复拉压） |  | 抗拉强度 |  | 3个做单向拉伸试验、3个做高应力反复拉压试验、3个做大变形反复拉压试验（型式检验）。 |  | GB/T51231-2016 JGJ107-2016 JGJ355-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 残余变形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋套筒灌浆连接接头（对中大变形反复拉压） |  | 抗拉强度 |  | 3个做单向拉伸试验、3个做高应力反复拉压试验、3个做大变形反复拉压试验（型式检验）。 |  | GB/T51231-2016 JGJ107-2016 JGJ355-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 残余变形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋机械连接接头（单向拉伸） |  | 抗拉强度 |  | 1、各种类型和型式接头试件各3个进行单向拉伸试验（工艺检验）；2、同一施工条件、同一批材料、同等级、同型式、同规格500个接头为一批，每批随机截取3个接头单向拉伸试验（见证试验）。 |  | JGJ107-2016 GB/T51231-2016 GB50204-2015 JGJ/T485-2019 DB32/T3754-2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 残余变形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 最大力下总伸长率 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋机械连接接头（高应力反复拉压，大变形反复拉压<Ι级、Ⅱ级、Ш级>） |  | 抗拉强度 |  | 对每种型式、级别、规格、材料、工艺的钢筋机械连接接头，型式检验试件不应少于9个，高应力反复拉压试件不应少于3个，大变形反复拉压试件不应少于3个（型式检验）。 |  | JGJ107-2016 GB/T51231-2016 GB50204-2015 JGJ/T485-2019 DB32/T3754-2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 残余变形 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 焊接连接接头 |  | 抗拉强度 |  | 以300个同牌号钢筋、同形式接头为一批，每批接头抽取3个进行试验。 |  | GB/T51231-2016 GB50204-2015 JGJ/T485-2019 DB32/T3754-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 螺栓连接接头 |  | 抗拉强度 |  | 每种规格螺栓连接接头试件不应少于3个。 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 JGJ/T485-2019 DB32/T3754-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋连接用灌浆套筒 |  | 尺寸偏差、外观质量 |  | 同一批号、同一类型、同一规格的灌浆套筒，不超过1000个为一批，每批随机抽取10个灌浆套筒。 |  | GB/T51231-2016 JGJ355-2015 JG/T398-2019 DB32/T3754-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋浆锚连接用镀锌金属波纹管 |  | 钢带厚度、波高、厚度、抗外荷载性能、抗渗漏性能 |  | 每批应由同一钢带生产厂生产的同一批钢带制造的产品组成。每半年或累计50000m生产量为一批。 |  | GB50204-2015 JG225-2020 DB32/T3754-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋锚固板 |  | 抗拉强度 |  | 同施工条件下采用同一批材料的同类型、同规格的锚固板钢筋，螺纹连接锚固板应以500个为一个检验批，不足500个也应作为一个检验批;焊接连接锚固板应以300个为一个检验批，不足300个也应作为一个检验批。 |  | JGJ256-2011 DB32/T3754-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 夹芯墙板纤维增强塑料（FRP）连接件 |  | 拉伸强度、拉伸弹性模量、层间剪切强度 |  | 按同一工程、同一工艺的预制构件为一批 |  | GB/T51231-2016 JG/T561-2019 DB32/T3754-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 夹芯墙板金属连接件 |  | 屈服强度、拉伸强度、弹性模量、抗剪强度 |  | 按同一工程、同一工艺的预制构件为一批 |  | GB/T51231-2016 DB32/T3754-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 预制叠合楼板 |  | 外观质量（露筋长度、孔洞直径和深度、蜂窝和疏松位置及范围、麻面掉皮及起砂位置和范围、表面裂缝最大宽度、表面裂缝长度） |  | 同一规格（品种）的构件每次抽样数量不少于该规格（品种）数量的5%且不少于3个。 |  | GB50204-2015 JGJ/T485-2019 GB/T50784-2013 GB/T51231-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 外形尺寸：规格尺寸（长度、宽度、厚度、对角线差）、外形（表面平整度、楼板侧向弯曲、扭翘）、预埋部件（预埋钢板中心线位置偏差、预埋钢板平面高差、预埋螺栓中心线位置偏移、预埋螺栓外露长度、预埋线盒和电盒在构件平面的水平方向中心位置偏差、预埋线盒和电盒与构件表面混凝土高差）、预留孔（中心线位置偏移、孔尺寸）、预留洞（中心线位置偏移、洞口尺寸、深度）、预留插筋（中心线位置偏移、外露长度）、吊环和木砖（中心线位置偏移、留出高度）、桁架钢筋高度 |  | 同一规格（品种）的构件每次抽样数量不少于该规格（品种）数量的5%且不少于3个。 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DB32/T3754-2020 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 现浇结合面粗糙度 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | JGJ/T485-2019 DB32/T3754-2020 GB/T51231-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 主受力钢筋数量 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 T/CECS631-2019 DGJ32/J184-2016 GB/T51231-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋间距（平均间距） |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 T/CECS631-2019 DGJ32/J184-2016 GB/T51231-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋直径 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 T/CECS631-2019 DGJ32/J184-2016 GB/T51231-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋保护层厚度 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 T/CECS631-2019 DGJ32/J184-2016 GB/T51231-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 结构性能（承载力、挠度、裂缝宽度） |  | 不超过1000个同类型预制构件为一批，在每批中应随机抽取1个构件进行检验 |  | GB50204-2015 T/CECS631-2019 DGJ32/J184-2016 GB/T51231-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 内部缺陷（不密实区、裂缝深度等） |  | 按委托方要求 |  | JGJ/T485-2019 GB/T50784-2013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 空气声隔声量 |  | 按委托方要求 |  | DGJ32/J184-2016 GB/T19889.3-2005 DGJ32/J19-2015 |  |
|  |  |  |  |  | 预制叠合梁 |  | 外观质量（露筋长度、孔洞直径和深度、蜂窝和疏松位置及范围、麻面掉皮及起砂位置和范围、表面裂缝最大宽度、表面裂缝长度） |  | 同一规格（品种）的构件每次抽样数量不少于该规格（品种）数量的5%且不少于3个。 |  | GB50204-2015 JGJ/T485-2019 GB/T50784-2013 GB/T51231-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 外形尺寸：规格尺寸（长度、宽度、高度）、表面平整度、侧向弯曲、预埋部件（预埋钢板中心线位置偏移、预埋钢板平面高差、预埋螺栓中心线位置偏移、预埋螺栓外露长度）、预留孔（中心线位置偏移、孔尺寸）、预留洞（中心线位置偏移、洞口尺寸、深度）、预留插筋（中心线位置偏移、外露长度）、吊环（中心线位置偏移、留出高度）、键槽（中心线位置偏移、长度、宽度、深度）、灌浆套筒及连接钢筋（灌浆套筒中心线位置、连接钢筋中心线位置、连接钢筋外露长度） |  | 同一规格（品种）的构件每次抽样数量不少于该规格（品种）数量的5%且不少于3个。 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DB32/T3754-2020 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 混凝土抗压强度 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 DB32/T3754-2020 GB/T51231-2016 DGJ32/TJ145-2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 现浇结合面粗糙度 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | JGJ/T485-2019 GB/T51231-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 主受力钢筋数量 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋间距（平均间距） |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋直径 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋保护层厚度 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 结构性能（承载力、挠度、裂缝宽度） |  | 不超过1000个同类型预制构件为一批，在每批中应随机抽取1个构件进行检验 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 预埋吊装（连接）件锚固抗拔力 |  | 1000个同类型构件抽取不少于3个。 |  | DB32/T3754-2020 T/CECS631-2019 JGJ145-2013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 内部缺陷（不密实区、裂缝深度等） |  | 按委托方要求 |  | JGJ/T485-2019 GB/T50784-2013 |  |
|  |  |  |  |  | 预制楼梯 |  | 外观质量（露筋长度、孔洞直径和深度、蜂窝和疏松位置及范围、麻面掉皮及起砂位置和范围、表面裂缝最大宽度、表面裂缝长度） |  | 同一规格（品种）的构件每次抽样数量不少于该规格（品种）数量的5%且不少于3个。 |  | GB50204-2015 JGJ/T485-2019 GB/T50784-2013 GB/T51231-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 外形尺寸：规格尺寸（长度、宽度、厚度、对角线差）、外形（表面平整度、楼板侧向弯曲、扭翘）、预埋部件（预埋钢板中心线位置偏差、预埋钢板平面高差、预埋螺栓中心线位置偏移、预埋螺栓外露长度、预埋线盒和电盒在构件平面的水平方向中心位置偏差、预埋线盒和电盒与构件表面混凝土高差）、预留孔（中心线位置偏移、孔尺寸）、预留洞（中心线位置偏移、洞口尺寸、深度）、预留插筋（中心线位置偏移、外露长度）、吊环和木砖（中心线位置偏移、留出高度）、桁架钢筋高度 |  | 同一规格（品种）的构件每次抽样数量不少于该规格（品种）数量的5%且不少于3个。 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DB32/T3754-2020 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 混凝土抗压强度 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 DB32/T3754-2020 GB/T51231-2016 DGJ32/TJ145-2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 主受力钢筋数量 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋间距（平均间距） |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋直径 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋保护层厚度 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 结构性能（承载力、挠度、裂缝宽度） |  | 不超过1000个同类型预制构件为一批，在每批中应随机抽取1个构件进行检验 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 预埋吊装（连接）件锚固抗拔力 |  | 1000个同类型构件抽取不少于3个。 |  | DB32/T3754-2020 T/CECS631-2019 JGJ145-2013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 内部缺陷（不密实区、裂缝深度等） |  | 按委托方要求 |  | JGJ/T485-2019 GB/T50784-2013 |  |
|  |  |  |  |  | 预制柱 |  | 外观质量（露筋长度、孔洞直径和深度、蜂窝和疏松位置及范围、麻面掉皮及起砂位置和范围、表面裂缝最大宽度、表面裂缝长度） |  | 同一规格（品种）的构件每次抽样数量不少于该规格（品种）数量的5%且不少于3个。 |  | GB50204-2015 JGJ/T485-2019 GB/T50784-2013 GB/T51231-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 外形尺寸：规格尺寸（长度、宽度、高度）、表面平整度、侧向弯曲、预埋部件（预埋钢板中心线位置偏移、预埋钢板平面高差、预埋螺栓中心线位置偏移、预埋螺栓外露长度）、预留孔（中心线位置偏移、孔尺寸）、预留洞（中心线位置偏移、洞口尺寸、深度）、预留插筋（中心线位置偏移、外露长度）、吊环（中心线位置偏移、留出高度）、键槽（中心线位置偏移、长度、宽度、深度）、灌浆套筒及连接钢筋（灌浆套筒中心线位置、连接钢筋中心线位置、连接钢筋外露长度） |  | 同一规格（品种）的构件每次抽样数量不少于该规格（品种）数量的5%且不少于3个。 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DB32/T3754-2020 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 混凝土抗压强度 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 DB32/T3754-2020 GB/T51231-2016 DGJ32/TJ145-2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 主受力钢筋数量 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋间距（平均间距） |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋直径 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋保护层厚度 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 现浇结合面粗糙度 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | JGJ/T485-2019 GB/T51231-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 预埋吊装（连接）件锚固抗拔力 |  | 1000个同类型构件抽取不少于3个。 |  | DB32/T3754-2020 T/CECS631-2019 JGJ145-2013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 内部缺陷（不密实区、裂缝深度等） |  | 按委托方要求 |  | JGJ/T485-2019 GB/T50784-2013 |  |
|  |  |  |  |  | 预制混凝土外墙板、预制混凝土内墙板、预制混凝土夹芯保温外墙板 |  | 外观质量（露筋长度、孔洞直径和深度、蜂窝和疏松位置及范围、麻面掉皮及起砂位置和范围、表面裂缝最大宽度、表面裂缝长度） |  | 同一规格（品种）的构件每次抽样数量不少于该规格（品种）数量的5%且不少于3个。 |  | GB50204-2015 JGJ/T485-2019 GB/T50784-2013 GB/T51231-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 外形尺寸：规格尺寸（高度、宽度、厚度、对角线差）、外形（表面平整度、侧向弯曲、扭翘）、预埋部件（预埋钢板中心线位置偏移、预埋钢板平面高差、预埋螺栓中心线位置偏移、预埋螺栓外露长度、预埋套筒和螺母中心线位置偏移、预埋套筒和螺母平面高差）、预留孔（中心线位置偏移、孔尺寸）、预留洞（中心线位置偏移、洞口尺寸、深度）、预留插筋（中心线位置偏移、外露长度）、吊环和木砖（中心线位置偏移、与构件表面混凝土高差）、键槽（中心线位置偏移、长度、宽度、深度）、灌浆套筒及连接钢筋（灌浆套筒中心线位置、连接钢筋中心线位置、连接钢筋外露长度） |  | 同一规格（品种）的构件每次抽样数量不少于该规格（品种）数量的5%且不少于3个。 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DB32/T3754-2020 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 混凝土抗压强度 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 DB32/T3754-2020 GB/T51231-2016 DGJ32/TJ145-2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 主受力钢筋数量 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋间距（平均间距） |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋直径 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋保护层厚度 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 现浇结合面粗糙度 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | JGJ/T485-2019 GB/T51231-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 预埋吊装（连接）件锚固抗拔力 |  | 1000个同类型构件抽取不少于3个。 |  | DB32/T3754-2020 T/CECS631-2019 JGJ145-2013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 内部缺陷（不密实区、裂缝深度等） |  | 按委托方要求 |  | JGJ/T485-2019 GB/T50784-2013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 空气声隔声量 |  | 按委托方要求 |  | DGJ32/J184-2016 GB/T19889.3-2005 DGJ32/J19-2015 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 传热阻（预制混凝土夹芯保温外墙板） |  | 按委托方要求 |  | DGJ32/J184-2016 DGJ32/J19-2015 |  |
|  |  |  |  |  | 预制阳台板 |  | 外观质量（露筋长度、孔洞直径和深度、蜂窝和疏松位置及范围、麻面掉皮及起砂位置和范围、表面裂缝最大宽度、表面裂缝长度） |  | 同一规格（品种）的构件每次抽样数量不少于该规格（品种）数量的5%且不少于3个。 |  | GB50204-2015 JGJ/T485-2019 GB/T50784-2013 GB/T51231-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 外形尺寸：规格尺寸（长度、宽度、厚度、对角线差）、外形（表面平整度、楼板侧向弯曲、扭翘）、预埋部件（预埋钢板中心线位置偏差、预埋钢板平面高差、预埋螺栓中心线位置偏移、预埋螺栓外露长度、预埋线盒和电盒在构件平面的水平方向中心位置偏差、预埋线盒和电盒与构件表面混凝土高差）、预留孔（中心线位置偏移、孔尺寸）、预留洞（中心线位置偏移、洞口尺寸、深度）、预留插筋（中心线位置偏移、外露长度）、吊环和木砖（中心线位置偏移、留出高度）、桁架钢筋高度 |  | 同一规格（品种）的构件每次抽样数量不少于该规格（品种）数量的5%且不少于3个。 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DB32/T3754-2020 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 主受力钢筋数量 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋间距（平均间距） |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋直径 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋保护层厚度 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 现浇结合面粗糙度 |  | 按委托方要求 |  | JGJ/T485-2019 GB/T51231-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 预埋吊装（连接）件锚固抗拔力 |  | 1000个同类型构件抽取不少于3个。 |  | DB32/T3754-2020 T/CECS631-2019 JGJ145-2013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 内部缺陷（不密实区、裂缝深度等） |  | 按委托方要求 |  | JGJ/T485-2019 GB/T50784-2013 |  |
|  |  |  |  |  | 预制桁架 |  | 外观质量（露筋长度、孔洞直径和深度、蜂窝和疏松位置及范围、麻面掉皮及起砂位置和范围、表面裂缝最大宽度、表面裂缝长度） |  | 同一规格（品种）的构件每次抽样数量不少于该规格（品种）数量的5%且不少于3个。 |  | GB50204-2015 JGJ/T485-2019 GB/T50784-2013 GB/T51231-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 外形尺寸：规格尺寸（长度、宽度、高度）、表面平整度、侧向弯曲、预埋部件（预埋钢板中心线位置偏移、预埋钢板平面高差、预埋螺栓中心线位置偏移、预埋螺栓外露长度）、预留孔（中心线位置偏移、孔尺寸）、预留洞（中心线位置偏移、洞口尺寸、深度）、预留插筋（中心线位置偏移、外露长度）、吊环（中心线位置偏移、留出高度）、键槽（中心线位置偏移、长度、宽度、深度）、灌浆套筒及连接钢筋（灌浆套筒中心线位置、连接钢筋中心线位置、连接钢筋外露长度） |  | 同一规格（品种）的构件每次抽样数量不少于该规格（品种）数量的5%且不少于3个。 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DB32/T3754-2020 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 混凝土抗压强度 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 DB32/T3754-2020 GB/T51231-2016 DGJ32/TJ145-2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 现浇结合面粗糙度 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | JGJ/T485-2019 GB/T51231-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 主受力钢筋数量 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋间距（平均间距） |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋直径 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋保护层厚度 |  | 1000个同类型构件抽取不少于5个 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 结构性能（承载力、挠度、裂缝宽度） |  | 不超过1000个同类型预制构件为一批，在每批中应随机抽取1个构件进行检验 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 DGJ32/J184-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 预埋吊装（连接）件锚固抗拔力 |  | 1000个同类型构件抽取不少于3个。 |  | DB32/T3754-2020 T/CECS631-2019 JGJ145-2013 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 内部缺陷（不密实区、裂缝深度等） |  | 按委托方要求 |  | JGJ/T485-2019 GB/T50784-2013 |  |
|  |  |  |  |  | 装饰构件 |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 建筑隔墙用轻质条板 |  | 外观质量（裂缝长度及宽度、蜂窝气孔直径、缺棱掉角长度及宽度） |  | 按JG/T169规定执行 |  | JG/T169-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 尺寸（长度、宽度、厚度、板面平整度、对角线差、侧向弯曲、壁厚） |  | 按JG/T169规定执行 |  | JG/T169-2016 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 物理力学性能（抗冲击性能、抗弯破坏荷载、抗压强度、软化系数、面密度、含水率、吊挂力、干燥收缩值、空气声计权隔声量、耐火极限、传热系数） |  | 按JG/T169规定执行 |  | JG/T169-2016 GB/T30100-2013 GB/T19889.3-2005 GB/T9978.1-2008 GB/T9978.8-2008 GB/T13475-2008 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 放射性核素限量 |  | 按JG/T169规定执行 |  | JG/T169-2016 GB6566-2010 |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | 双面叠合剪力墙 |  | 空腔内现浇混凝土抗压强度 |  | 混凝土抗压强度（标养）：1、同一配合比混凝土不超过100m3时，取样不少于一次；2、连续浇筑超过1000m3时，每200m3不少于一次；3、每一楼层取样不得少于一次；4、每次取样至少留置1组试件。混凝土抗压强度（同养）：同一强度等级不宜少于10组，且不应少于3组。每连续两个楼层取样不应少于1组；每2000m3取样不得少于1组。 |  | GB50204-2015 JGJ/T485-2019 GB/T51231-2016 GB/T50081-2019 GB/T50082-2009 |  |
|  |  |  |  |  | 叠合楼板、叠合梁 |  | 现浇混凝土抗压强度 |  | 混凝土抗压强度（标养）：1、同一配合比混凝土不超过100m3时，取样不少于一次；2、连续浇筑超过1000m3时，每200m3不少于一次；3、每一楼层取样不得少于一次；4、每次取样至少留置1组试件。混凝土抗压强度（同养）：同一强度等级不宜少于10组，且不应少于3组。每连续两个楼层取样不应少于1组；每2000m3取样不得少于1组。 |  | GB50204-2015 GB/T51231-2016 GB/T50081-2019 GB/T50082-2009 |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋套筒灌浆连接接头 |  | 灌浆料抗压强度 |  | 以每层为一检验批，每工作班应制作一组且每层不应少于3组40mm×40mm×160mm的长方体试件。 |  | JG/T408-2019 |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋浆锚搭接连接接头 |  | 灌浆料抗压强度 |  | 以每层为一检验批，每工作班应制作一组且每层不应少于3组40mm×40mm×160mm的长方体试件。 |  | JG/T408-2019 |  |
|  |  |  |  |  | 坐浆料 |  | 抗压强度 |  | 每层为一检验批，每工作班同一配合比应制作1组且每层不应少于3组。 |  | GB/T51231-2016 DB32/T3754-2020 |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | 钢筋套筒灌浆连接接头 |  | 套筒灌浆饱满度 |  | 同一楼层、同一灌浆工艺、同类预制构件中的灌浆套筒应抽取不少于3个。 |  | JGJ/T485-2019 DB32/T3754-2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 钢筋锚固（插入）长度 |  | 同一楼层、同一灌浆工艺、同类预制构件中的灌浆套筒应抽取不少于3个。 |  | JGJ/T485-2019 DB32/T3754-2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 套筒灌浆料实体抗压强度 |  | 批量检测时不宜少于同批构件总数的30%，且不宜少于10个预制构件，每个预制构件上应选择不少于4个套筒。 |  | DB32/T3754-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋浆锚搭接连接接头 |  | 浆锚搭接灌浆饱满度 |  | 同一楼层、同一灌浆工艺、同类预制构件中的浆锚管应抽取不少于3个。 |  | JGJ/T485-2019 DB32/T3754-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 预制叠合楼板 |  | 现浇结合面缺陷 |  | 同一楼层、同施工工艺、同类预制叠合楼板构件应抽取不少于3个。 |  | JGJ/T485-2019 DB32/T3754-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 竖向预制构件（预制柱、剪力墙等） |  | 底部接缝饱满度 |  | 同一楼层、同施工工艺、同类竖向预制构件应抽取不少于3个。 |  | JGJ/T485-2019 DB32/T3754-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 双面叠合剪力墙 |  | 空腔内现浇混凝土质量（缺陷） |  | 同一楼层、同施工工艺、同类双面叠合剪力墙构件应抽取不少于3个。 |  | JGJ/T485-2019 CECS03:2007 |  |
|  |  |  |  |  | 外围护墙板 |  | 防水性能 |  | 按委托方要求 |  | DB32/T3754-2020 |  |
| 2 | 砌体结构 |  | 砖砌体 | 施工前 | 砖 |  | 抗压强度 |  | 每一生产厂家，烧结普通砖、混凝土实心砖每15万块，烧结多孔砖、混凝土多孔砖、蒸压灰砂砖及蒸压粉煤灰砖每10万块各为一个验收批。 |  | GB50203-2011 |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | 砂浆 |  | 抗压强度 |  | 每一验收批且不超过250m3砌体的各类、各强度等级的普通砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次,验收批的预拌砂浆、蒸压加气混凝土砌块专用砂浆，抽检可为3组。 |  | GB50203-2011 GB/T50129-2011 JGJ/T136-2017 |  |
|  |  |  |  |  | 混凝土 |  | 混凝土抗压强度 |  | 混凝土抗压强度（标养）：1，同一配合比混凝土不超过100m3时，取样不少于一次；2，连续浇筑超过1000m3时，每200m3不少于一次；3，每一楼层取样不得少于一次；4，每次取样至少留置1组试件。 混凝土抗压强度（同养）：同一强度等级不宜少于10组，且不应少于3组。每连续两个楼层取样不应少于1组；每2000m3取样不得少于1组。 |  | GB50204-2015 GB/T50081-2019 CECS03:2007 |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | 结构实体施工质量 |  | 实体抗压强度 |  | 按委托方要求 |  | GB50204-2015 JGJ/T23-2011 CECS03:2007 DGJ32/TJ145-2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 保护层厚度 |  | 对非悬挑梁、板类构件，抽取构件总数的2%，不少于5个构件；悬挑梁：抽取构件总数的5%，不少于10个构件，当悬挑梁数量少于10个时，应全数检验；悬挑板：抽取构件总数的10%，不少于20个构件，当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。 |  | GB50204-2015 GB/T50344-2019 JGJ/T152-2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 配筋间距 |  | 按委托方要求 |  | GB50204-2015 GB/T50344-2019 JGJ/T152-2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 楼板厚度 |  | 有代表性的自然间抽1%，且不少于3间。 |  | GB50204-2015 JGJ/T152-2019 |  |
|  |  |  | 混凝土小型空心砌块砌体 | 施工前 | 砌块 |  | 抗压强度 |  | 同一厂家每1万块砌块为一个验收批，抽检1组，用于多层以上建筑的基础和底层砌块抽检数量不应少于2组。 |  | GB50203-2011 |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | 砂浆 |  | 抗压强度 |  | 每一验收批且不超过250m3砌体的各类、各强度等级的普通砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次。 |  | GB50203-2011 GB/T50129-2011 JGJ/T136-2017 |  |
|  |  |  |  |  | 混凝土 |  | 抗压强度 |  | 混凝土抗压强度（标养）：1，同一配合比混凝土不超过100m3时，取样不少于一次；2，连续浇筑超过1000m3时，每200m3不少于一次；3，每一楼层取样不得少于一次；4，每次取样至少留置1组试件。 混凝土抗压强度（同养）：同一强度等级不宜少于10组，且不应少于3组。每连续两个楼层取样不应少于1组；每2000m3取样不得少于1组。 |  | GB50204-2015 GB/T50081-2019 CECS03:2007 |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | 结构实体施工质量 |  | 实体抗压强度 |  | 按委托方要求 |  | GB50204-2015 JGJ/T23-2011 CECS03:2007 DGJ32/TJ145-2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 保护层厚度 |  | 对非悬挑梁、板类构件，抽取构件总数的2%，不少于5个构件；悬挑梁：抽取构件总数的5%，不少于10个构件，当悬挑梁数量少于10个时，应全数检验；悬挑板：抽取构件总数的10%，不少于20个构件，当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。 |  | GB50204-2015 GB/T50344-2019 JGJ/T152-2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 配筋间距 |  | 按委托方要求 |  | GB50204-2015 GB/T50344-2019 JGJ/T152-2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 楼板厚度 |  | 有代表性的自然间抽1%，且不少于3间。 |  | GB50204-2015 JGJ/T152-2019 |  |
|  |  |  | 填充墙砌体 | 施工前 | 钢筋 |  | 屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲、重量偏差 |  | 每批由同一牌号，同同一炉罐号，同一规格的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60t的部分每增加40t（或不足40t的余数），增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。允许由同一牌号 、同一冶炼方法、同一浇注方法的不同炉罐号组成混合批,但各炉罐号含碳量之差不大于0.02%,含锰量之差不大于0.15%。混合批的重量不大于60t。 |  | GB50203-2011 GB/T1499.1-2017 GB/T1499.2-2018 |  |
|  |  |  |  |  | 砌体 |  | 抗压强度 |  | 烧结空心砖，每10万块为一个验收批，砌块每1万块为一验收批，抽检1组。 |  | GB50203-2011 |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | 植筋 |  | 锚固抗拔承载力 |  | 按GB50203规定执行 |  | GB50203-2011 JGJ145-2013 |  |
|  |  |  |  |  | 砂浆 |  | 抗压强度 |  | 每一验收批且不超过250m3砌体的各类、各强度等级的普通砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次。验收批的预拌砂浆、蒸压加气混凝土砌块专用砂浆，抽检可为3组。 |  | GB50203-2011 GB/T50129-2011 JGJ/T136-2017 |  |
|  |  |  |  |  | 混凝土 |  | 抗压强度 |  | 混凝土抗压强度（标养）：1，同一配合比混凝土不超过100m3时，取样不少于一次；2，连续浇筑超过1000m3时，每200m3不少于一次；3，每一楼层取样不得少于一次；4，每次取样至少留置1组试件。 混凝土抗压强度（同养）：同一强度等级不宜少于10组，且不应少于3组。每连续两个楼层取样不应少于1组；每2000m3取样不得少于1组。 |  | GB50204-2015 GB/T50081-2019 JGJ/T23-2011 CECS03:2007 DGJ32/TJ145-2012 |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | 结构实体施工质量 |  | 实体抗压强度 |  | 按委托方要求 |  | GB50204-2015 JGJ/T23-2011 CECS03:2007 DGJ32/TJ145-2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 保护层厚度 |  | 对非悬挑梁、板类构件，抽取构件总数的2%，不少于5个构件；悬挑梁：抽取构件总数的5%，不少于10个构件，当悬挑梁数量少于10个时，应全数检验；悬挑板：抽取构件总数的10%，不少于20个构件，当悬挑板数量少于20个时，应全数检验。 |  | GB50204-2015 GB/T50344-2019 JGJ/T152-2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 配筋间距 |  | 按委托方要求 |  | GB50204-2015 GB/T50344-2019 JGJ/T152-2019 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 楼板厚度 |  | 有代表性的自然间抽1%，且不少于3间。 |  | GB50204-2015 JGJ/T152-2019 |  |
| 3 | 钢结构 |  | 原材料及成品验收 | 施工前 | 钢板，型材、管材，铸钢件，拉索、拉杆、锚具 | 承重结构用钢材 | 屈服强度、抗拉强度、伸长率 |  | 1、钢板、型材、管材：同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材不大于60t为一批。 2、铸钢件：同一类型构件、同一炉浇注、同一热处理方法划分为一个检验批。 3、拉索、拉杆、锚具：同一炉批号原材料，按同一轧制工艺及热处理制作的同一规格拉杆或拉索为一个检验批；组装数量以不超过50套件的锚具和索杆为一个检验批。 |  | GB/T50205-2020 GB/T2975-2018 GB/T228.1-2010 |  |
|  |  |  |  |  |  | 焊接承重结构和弯曲成型构件用钢材 | 弯曲性能 |  |  |  | GB/T50205-2020 GB/T232-2010 |  |
|  |  |  |  |  |  | 需要验算疲劳的承重结构用钢材 | 冲击韧性 |  |  |  | GB/T50205-2020 GB/T2975-2018 GB/T229-2020 |  |
|  |  |  |  |  |  | 焊接承重结构用Z向钢 | 厚度方向断面收缩率 |  |  |  | GB/T50205-2020 GB/T5313-2010 |  |
|  |  |  |  |  |  | 焊接结构用钢材保证项目：P、S、C（CEV）；非焊接结构用钢材保证项目：P、S | 化学成分 |  |  |  | GB/T50205-2020 GB/T20065-2016 GB/T223系列标准 GB/T4336-2016 GB/T20125-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 焊接材料 |  | 力学性能、化学成分 |  | 按委托要求 |  | GB50205-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 高强度大六角头高强螺栓连接副 |  | 扭矩系数 |  | 同批高强螺栓连接副不超过3000套，抽取8套。 |  | GB50205-2020 GB/T1231-2006 |  |
|  |  |  |  |  | 扭剪型高强度螺栓连接副 |  | 紧固轴力 |  | 同批高强螺栓连接副不超过3000套，抽取8套。 |  | GB50205-2020 GB/T3632-2008 |  |
|  |  |  |  |  | 螺栓球节点钢网架、网壳结构用高强度螺栓 |  | 表面硬度 |  | 每规格抽查8只。 |  | GB50205-2020 GB/T230.1-2018 |  |
|  |  |  |  |  | 建筑结构安全等级为一级或跨度60m及以上的螺栓球节点钢网架、网壳结构用高强度螺栓 |  | 拉力载荷 |  | 每规格抽查8只。 |  | GB50205-2020 GB/T3098.1-2010 GB/T16939-2016 |  |
|  |  |  |  |  | 热浸镀锌高强度螺栓 |  | 镀层厚度 |  | 每规格抽查8只。 |  | GB50205-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 普通紧固件 |  | 抗拉强度，屈服强度，硬度，断后伸长率，断面收缩率，楔负载，冲击，保证载荷，实物最小拉力载荷 |  | 按GB3098.1规定执行 |  | GB50205-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 高强度螺栓连接 |  | 抗滑移系数 |  | 每5万个高强度螺栓用量的钢结构为一批。选用两种及两种以上表面处理（含有涂层摩擦面）工艺时，每种处理工艺均需检验抗滑移系数，每批3组试件。 |  | GB50205-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 球节点材料 |  | 杆件、螺栓球节点承载力 |  | 每项试验每批随机取3个试件。 |  | GB50205-2020 JGJ10-2009 |  |
|  |  |  |  |  | 压型金属板 |  | 涂层厚度、涂层硬度、弯曲、反向冲击性能、耐中性盐雾 |  | 同一牌号、同一规格、同一镀层重量以及涂层表面状态、面漆种类、面漆功能、涂层结构和颜色相同的彩涂板30t为一批。 |  | GB50205-2020 GB/T13448-2019 GB/T12754-2019 |  |
|  |  |  |  |  | 膜结构用膜材 |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  | 防腐涂料 |  | 干燥时间、耐水性、耐酸性、耐盐水性、漆膜附着力 |  | 同一品种、同一类别、同一等级、同一生产批为一批。 |  | GB50205-2020 JG/T224-2007 GB/T9286-1998 |  |
|  |  |  |  |  | 防火涂料 |  | 干燥时间、在容器中状态、干密度、pH值、耐火性能、粘结强度、抗压强度、耐火极限 |  | 粘结强度、抗压强度：100t薄涂型防火涂料应抽检一次粘结强度，500t厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。其余按产品标准规定执行。 |  | GB50205-2020 GB14907-2018 |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 焊接工程 | 施工前 | 工艺评定 |  | 拉伸、弯曲、冲击、宏观酸蚀、硬度 |  | 每种焊接形式1组。 |  | GB50205-2020 GB50661-2011 |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | 钢构件 |  | 焊缝质量（超声波探伤） |  | 一级100%；二级20%，且不应少于3条焊缝。 |  | GB50205-2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 焊缝质量（磁粉探伤、渗透探伤） |  | 承受静荷载的二级焊缝每批同类构件抽查10%，承受静荷载的一级焊缝和承受动荷载的焊缝每批同类构件抽查15%，且不应少于3件；被抽查构件中，每一类型焊缝应按条数抽查5%。且不应少于1条；每条应抽查1处，总抽查数不应少于10条。 |  | GB50205-2020 |  |
|  |  |  | 紧固件连接工程 | 施工前 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 钢零件及钢部件加工 | 施工前 | 球节点加工 |  | 焊缝质量（超声波探伤） |  | 一级100%；二级20%，且不应少于3条焊缝。 |  | GB50205-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 铸钢件加工 |  | 焊缝质量（超声波探伤） |  | 一级100%；二级20%，且不应少于3条焊缝。 |  | GB50205-2020 |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 钢构件组装工程 | 施工前 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | 钢构件 |  | 焊缝质量（超声波探伤） |  | 一级100%；二级20%，且不应少于3条焊缝。 |  | GB50205-2020 |  |
|  |  |  | 钢构件预拼装工程 | 施工前 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 单层、多层钢结构安装工程 | 施工前 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 空间结构安装工程 | 施工前 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | 钢网架、网壳 |  | 下弦挠度 |  | 按GB50205规定执行 |  | GB50205-2020 |  |
|  |  |  | 压型金属板 | 施工前 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 涂装 | 施工前 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | 防腐涂料 |  | 厚度 |  | 按照构件数抽查10%，且同类构件不应少于3件。 |  | GB50205-2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 附着力 |  | 按构件数抽查1%，且不少于3件，每件测3处。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 防火涂料 |  | 厚度 |  | 按照构件数抽查10%，且同类构件不应少于3件。 |  | GB50205-2020 |  |
| 4 | 钢管混凝土结构 |  | 钢构件进场验收 | 施工前 | 承重结构用钢材 |  | 屈服强度、抗拉强度、伸长率 |  | 钢材应成批验收，每批由同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材组成。每批重量应不大于60t。 |  | GB50628-2010 GB50205-2020 GB50661-2011 GB/T2650-2008 GB/T2651-2008 GB/T2652-2008 GB/T2653-2008 GB/T2654-2008 |  |
|  |  |  |  |  | 焊接承重结构和弯曲成型构件用钢材 |  | 弯曲性能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 需要验算疲劳的承重结构用钢材 |  | 冲击韧性 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 焊接承重结构用Z向钢 |  | 厚度方向断面收缩率 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 焊接结构用钢材保证项目：P、S、C（CEV）；非焊接结构用钢材保证项目：P、S |  | 化学成分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 钢构件 |  | 焊缝质量（超声波探伤） |  | 一级100%；二级20%，且不应少于3条焊缝。 |  | GB50628-2010 GB50205-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋及连接件 |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 钢构件现场拼装 | 施工前 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | 钢构件 |  | 焊缝质量（超声波探伤） |  | 一级100%；二级20%，且不应少于3条焊缝。 |  | GB50628-2010 GB50205-2020 |  |
|  |  |  | 钢管混凝土柱柱脚锚固 | 施工前 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | 混凝土 |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 钢管混凝土构件安装 | 施工前 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | 钢构件 |  | 焊缝质量（超声波探伤） |  | 一级100%；二级20%，且不应少于3条焊缝。 |  | GB50628-2010 GB50205-2020 |  |
|  |  |  | 钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接 | 施工前 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 钢管内钢筋骨架 | 施工前 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 钢管内混凝土浇注 | 施工前 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | 混凝土 |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | 钢管混凝土 |  | 缺陷 |  | 按GB/T50344规定执行 |  | GB50628-2010 GB/T50344-2019 |  |
|  |  |  |  |  | 防腐涂层 |  | 厚度 |  | 同批构件抽查10%，不少于3个。 |  | GB/T50344-2019 GB/T50621-2010 |  |
|  |  |  |  |  | 防火涂层 |  | 厚度 |  | 同批构件抽查10%，不少于3个。 |  | GB/T50344-2019 GB/T50621-2010 |  |
|  |  |  |  |  | 钢管混凝土构件 |  | 垂直度 |  | 同批构件抽查10%，不少于3个。 |  | GB50628-2010 |  |
| 5 | 型钢混凝土结构 |  | 构件与材料 | 施工前 | 承重结构用钢材 |  | 屈服强度、抗拉强度、伸长率 |  | 同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材为一批。每批重量应不大于60t。 |  | GB50901-2013 GB50205-2020 GB50661-2011 GB/T2650-2008 GB/T2651-2008 GB/T2652-2008 GB/T2653-2008 GB/T2654-2008 |  |
|  |  |  |  |  | 焊接承重结构和弯曲成型构件用钢材 |  | 弯曲性能 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 需要验算疲劳的承重结构用钢材 |  | 冲击韧性 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 焊接承重结构用Z向钢 |  | 厚度方向断面收缩率 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 焊接结构用钢材保证项目：P、S、C（CEV）；非焊接结构用钢材保证项目：P、S |  | 化学成分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 连接与紧固标准件 |  |
|  |  |  |  |  | 焊接材料 |  | 力学性能、化学成分 |  | 按委托要求 |  | GB50901-2013 GB50205-2020 |  |
|  |  |  |  |  | 钢筋及连接件 |  |
|  |  |  |  |  | 混凝土 |  |
|  |  |  |  |  | 钢构件 |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | 钢构件 |  | 焊缝质量（超声波探伤） |  | 一级100%；二级20%，且不应少于3条焊缝。 |  | GB50901-2013 GB50205-2020 |  |
|  |  |  | 型钢焊接 | 施工前 | 工艺评定 |  | 拉伸、弯曲、冲击、宏观酸蚀、硬度 |  | 每种焊接形式1组。 |  | GB50901-2013 GB50205-2020 GB50661-2011 |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | 钢构件 |  | 焊缝质量（超声波探伤、射线探伤） |  | 一级100%；二级20%，且不应少于3条焊缝。 |  | GB50901-2013 GB50205-2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 焊缝质量（磁粉探伤、渗透探伤） |  | 承受静荷载的二级焊缝每批同类构件抽查10%，承受静荷载的一级焊缝和承受动荷载的焊缝每批同类构件抽查15%，且不应少于3件；被抽查构件中，每一类型焊缝应按条数抽查5%，且不应少于1条；每条应抽查1处，总抽查数不应少于10条。 |  | GB50901-2013 GB50205-2020 |  |
|  |  |  | 螺栓连接 | 施工前 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 型钢（钢管）与钢筋连接 | 施工前 | 钢筋套筒与型钢、连接板与型钢 |  | 抗拉承载力 |  | 同施工条件、同材料、同等级、同形式、同规格抽3个。 |  | GB50901-2013 |  |
|  |  |  |  |  | 工艺评定 |  | 拉伸、弯曲、冲击、宏观酸蚀、硬度 |  | 每种焊接形式1组。 |  | GB50901-2013 |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 型钢制作 | 施工前 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 型钢安装 | 施工前 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | 钢构件 |  | 焊缝质量（超声波探伤） |  | 一级100%；二级20%，且不应少于3条焊缝。 |  | GB50901-2013 GB50205-2020 |  |
|  |  |  | 混凝土 | 施工前 |
|  |  |  |  | 施工过程 |
|  |  |  |  | 施工结束 |
| 6 | 木结构 |  | 方木与原木结构 | 施工前 | 木构件 |  | 含水率 |  | 每检验批、每树种、每规格抽检5根。 |  | GB50206-2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 静曲强度 （抗弯强度） |  | 每检验批、每树种、每规格抽检3根。 |  | GB50206-2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 木材握钉力 |  | 按委托方要求 |  | GB/T14018-2009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 木材缺陷 |  | 按委托方要求 |  | GB/T155-2017 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 干缩率 |  | 按委托方要求 |  | GB/T1932-2009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 抗弯弹性模量 |  | 按委托方要求 |  | GB/T1936.2-2009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 顺纹抗压强度 |  | 按委托方要求 |  | GB/T1935-2009 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 顺纹抗剪强度 |  | 按委托方要求 |  | GB/T1937-2009 |  |
|  |  |  |  |  | 配件 |  | 钢材（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲） |  | 1、钢板、型材、管材：同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材不大于60t为一批。 2、铸钢件：同一类型构件、同一炉浇注、同一热处理方法划分为一个检验批。 3、拉索、拉杆、锚具：同一炉批号原材料，按同一轧制工艺及热处理制作的同一规格拉杆或拉索为一个检验批；组装数量以不超过50套件的锚具和索杆为一个检验批。 |  | GB50206-2012 GB50205-2020 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 圆钉（抗弯强度） |  | 每批每规格抽10枚 |  | GB50206-2012 |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 胶合木结构 | 施工前 | 胶合木受弯构件 |  | 抗弯性能 |  | 同一批次、同一工艺制作的同类型受弯构件取3根。 |  | GB50206-2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 含水率 |  | 每检验批、每规格胶合木结构抽检5根。 |  | GB50206-2012 |  |
|  |  |  |  |  | 配件 |  | 钢材（屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、弯曲） |  | 同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材不大于60t为一批。 |  | GB50206-2012 GB50205-2020 |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 轻型木结构 | 施工前 | 木构件 |  | 规格材抗弯强度 |  | 每一批进场、每一规格、每一强度等级抽取28根。 |  | GB50206-2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 含水率 |  | 每检验批、每树种、每规格抽检5根。 |  | GB50206-2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 静曲强度（抗弯强度）和静曲弹性模量 |  | 每检验批、每树种、每规格抽检3根。 |  | GB50206-2012 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 结构性能 |  | 同一批次、同一工艺制作的同类型受弯构件取3根。 |  | GB50206-2012 |  |
|  |  |  |  |  | 配件 |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - |  | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  | 木结构的防护 | 施工前 | 木构件（化学处理） |  | 载药量、透入度 |  | 按委托要求 |  | GB50206-2012 |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | - |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | - |  | - |  | - | - |  |
| 7 |  | 其它 | 其它 | 施工前 | - |  | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  | 施工过程 | 沉降观测 |  | 沉降量、沉降差及沉降速率 |  | 设计要求或按JGJ8规定执行。 | JGJ8-2016 |  |
|  |  |  |  | 施工结束 | 沉降观测 |  | 沉降量、沉降差及沉降速率 | 设计要求或按JGJ8规定执行。 |  | JGJ8-2016 |  |