建设工程质量检测综合报告制度—检测项目/参数一览表

三、建筑装饰装修工程

| 序号 | 子分部工程 | 分项工程 | 检测节点 | 检测项目 | 检测参数 | 检测批次/频次 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑地面 | 基层铺设 | 施工前 | 基土 | 氡浓度 | 同工程、同土源地点检测一组。 | GB50300-2013 GB50209-2010 GB50325-2020 |
|  |  |  |  | 灰土垫层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 砂垫层和砂石垫层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 碎石垫层和碎砖垫层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 三合土垫层和四合土垫层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 炉渣垫层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 找平层 | - |  |  |
|  |  |  |  | 隔离层 | 高聚物改性沥青防水卷材：可溶物含量、拉力、延伸率、耐热度、低温柔度、不透水性 | 外观质量合格的卷材中任取一卷。 | GB50300-2013 GB50209-2010 GB50207-2012 GB18242-2008 GB18243-2008 GB18967-2009 GB/T23260-2009 GB23441-2009 GB12952-2011 GB12953-2003 GB18173.1-2012 GB/T19250-2013 GB/T23445-2009 JC/T408-2005 JC/T864-2008 |
|  |  |  |  |  | 合成高分子防水卷材：断裂拉伸强度、扯断伸长率、低温弯折性、不透水性 |  |  |
|  |  |  |  |  | 高聚物改性沥青防水涂料：固体含量、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率 | 每10t为一批。 |  |
|  |  |  |  |  | 合成高分子防水涂料：固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性 |  |  |
|  |  |  |  |  | 聚合物水泥防水涂料：固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性、抗折强度、抗压强度 |  |  |
|  |  |  |  | 填充层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 绝热层 | 导热系数、表观密度、抗压强度或压缩强度、阻燃性(燃烧性能) | 同工程、同材料、同生产厂家、同型号、同规格、同批号为一批。 | GB50300-2013 GB50209-2010 DGJ32/TJ104-2017 GB/T10801.1-2002 GB/T10801.2-2018 |
|  |  |  | 施工过程 | 基土 | 压实系数 | 环刀法检测：每层按100m2~500m2取样1组，且每层不少于1组。 | GB50300-2013 GB50209-2010 GB50202-2018 |
|  |  |  |  | 灰土垫层 | 压实系数 |  |  |
|  |  |  |  | 砂垫层和砂石垫层 | 压实系数、干密度 | 灌砂或灌水法检测：每层按100m2~500m2取样1组，且每层不少于1组。 |  |
|  |  |  |  | 碎石垫层和碎砖垫层 | 压实系数 |  |  |
|  |  |  |  | 三合土垫层和四合土垫层 | 压实系数 |  |  |
|  |  |  |  | 炉渣垫层 | 压实系数 |  |  |
|  |  |  |  | 水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层 | 陶粒混凝土密度 | 同工程、同强度等级、同配合比检测一次。 | GB50300-2013 GB50209-2010 JGJ/T12-2019 |
|  |  |  |  |  | 混凝土抗压强度 | 同施工批次、同配合比水泥混凝土的试块，应按每一层建筑地面工程不少于1组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000m2时,每增加1000m2应增做1组试块。 | GB50300-2013 GB50209-2010 GB/T14902-2012 JGJ/T12-2019 |
|  |  |  |  | 找平层 | 混凝土抗压强度 | 同施工批次、同配合比水泥混凝土和水泥砂浆强度的试块，应按每一层建筑地面工程不少于1组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000m2时,每增加1000m2应增做1组试块。 | GB50300-2013 GB50209-2010 GB/T14902-2012 GB/T25181-2019 |
|  |  |  |  |  | 砂浆抗压强度 |  |  |
|  |  |  |  | 隔离层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 填充层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 绝热层 | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | 基土 | - | - | - |
|  |  |  |  | 灰土垫层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 砂垫层和砂石垫层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 碎石垫层和碎砖垫层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 三合土垫层和四合土垫层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 炉渣垫层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 找平层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 隔离层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 填充层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 绝热层 | - | - | - |
|  |  | 整体面层铺设 | 施工前 | 水泥混凝土面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 水泥砂浆面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 防静电水磨石面层 | 接地电阻、表面电阻 | 单间面积小于等于500m2时，不少于15点，大于500m2时，不少于21点。 | GB50300-2013 GB50209-2010 JC/T507-2012 |
|  |  |  |  | 硬化耐磨面层 | 耐磨性 | 按相关标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50209-2010 GB/T12988-2009 |
|  |  |  |  | 防油渗面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 不发火(防爆)面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 自流平面层 | 1、水性涂料：游离甲醛、挥发性有机化合物(VOC)；2、溶剂型涂料：苯、甲苯+二甲苯、挥发性有机化合物(VOC)、可溶性重金属(铅、铬、镉) | 同厂家、同品种、同规格产品每5t为一批。 | GB50300-2013 GB50209-2010 GB50325-2020 GB/T22374-2018 |
|  |  |  |  | 涂料面层 | 苯、甲苯+二甲苯、挥发性有机化合物(VOC)、可溶性重金属(铅、铬、镉) | 同材料、同生产厂家、同型号、同规格、同批号每5t为一批。 |  |
|  |  |  |  | 塑胶面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 地面辐射供暖的整体面层 | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | 水泥混凝土面层 | 混凝土抗压强度 | 同施工批次、同配合比水泥混凝土和水泥砂浆强度的试块，应按每一层建筑地面工程不少于1组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000m2时,每增加1000m2应增做1组试块。 | GB50300-2013 GB50209-2010 GB/T14902-2012 GB/T25181-2019 |
|  |  |  |  | 水泥砂浆面层 | 砂浆抗压强度 |  |  |
|  |  |  |  | 水磨石面层 | - | - |  |
|  |  |  |  | 硬化耐磨面层 | 抗压强度 | 按GB50209规定执行。 | GB50300-2013 GB50209-2010 GB/T14902-2012 GB/T25181-2019 |
|  |  |  |  | 防油渗面层 | 混凝土抗压强度 | 同施工批次、同配合比水泥混凝土的试块，应按每一层建筑地面工程不少于1组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000m2时,每增加1000m2应增做1组试块。 |  |
|  |  |  |  | 不发火(防爆)面层 | 抗压强度 | 按GB50209规定执行。 |  |
|  |  |  |  |  | 不发火性 |  |  |
|  |  |  |  | 自流平面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 涂料面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 塑胶面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 地面辐射供暖的整体面层 | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | 水泥混凝土面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 水泥砂浆面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 防静电水磨石面层 | 接地电阻、表面电阻 | 单间面积小于等于500m2时，不少于15点，大于500m2时，不少于21点。 | GB50300-2013 GB50209-2010 JC/T507-2012 |
|  |  |  |  | 硬化耐磨面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 防油渗面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 不发火(防爆)面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 自流平面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 涂料面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 塑胶面层 | 拉伸强度、拉断伸长率 | 同工程取500mm*500mm*实际厚度不少于3块(1块检测,2块备样)。 | GB50300-2013 GB50209-2010 GB/T14833-2020 |
|  |  |  |  |  | 甲醛、甲苯和二甲苯总和（含乙苯）、重金属(可溶性铅、镉、铬) |  |  |
|  |  |  |  | 地面辐射供暖的整体面层 | - | - | - |
|  |  | 板块面层铺设 | 施工前 | 砖面层 | 放射性核素 | 同工程、同材料、同生产厂家、同型号、同规格、同批号检测一次。 | GB50300-2013 GB50209-2010 GB50325-2020 GB6566-2010 GB/T4100-2015 GB/T18601-2009 GB/T19766-2016 GB/T18600-2009 |
|  |  |  |  | 大理石面层和花岗石面层 | 放射性核素 |  |  |
|  |  |  |  | 预制板块面层 | 放射性核素 |  |  |
|  |  |  |  | 料石面层 | 放射性核素 |  |  |
|  |  |  |  | 塑料板面层 | 1、施工用溶剂型胶粘剂：苯、甲苯+二甲苯、挥发性有机化合物(VOC)；2、施工用水性胶粘剂：游离甲醛、挥发性有机化合物(VOC) | 同工程、同材料、同生产厂家、同型号、同规格、同批号检测一次。 |  |
|  |  |  |  | 活动地板面层 | - |  |  |
|  |  |  |  | 金属板面层 | - |  |  |
|  |  |  |  | 地毯面层 | 施工用胶粘剂：挥发性有机化合物(VOC)、甲醛限量 | 同工程、同材料、同生产厂家、同型号、同规格、同批号检测一次。 |  |
|  |  |  |  | 地面辐射供暖的板块面层 | 放射性核素 |  |  |
|  |  |  | 施工过程 | 砖面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 大理石面层和花岗石面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 预制板块面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 料石面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 塑料板面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 活动地板面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 金属板面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 地毯面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 地面辐射供暖的板块面层 | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | 砖面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 大理石面层和花岗石面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 预制板块面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 料石面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 塑料板面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 活动地板面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 金属板面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 地毯面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 地面辐射供暖的板块面层 | - | - | - |
|  |  | 木、竹面层铺设 | 施工前 | 实木地板、实木集成地板、竹地板面层 | 1、施工用水性胶粘剂:游离甲醛、挥发性有机化合物(VOC)；2、施工用溶剂型胶粘剂:苯、甲苯+二甲苯、挥发性有机化合物(VOC) | 同工程、同材料、同生产厂家、同型号、同规格、同批号检测一次。 | GB50300-2013 GB50209-2010 GB50325-2020 GB/T18103-2013 GB/T24507-2009 GB/T20240-2017 LY/T1614-2011 LY/T1657-2015 |
|  |  |  |  |  | 地板中的游离甲醛释放量 | 同产地、同品种每5000m2为一批。 |  |
|  |  |  |  | 实木复合地板面层 | 1、施工用水性胶粘剂:游离甲醛、挥发性有机化合物(VOC)；2、施工用溶剂型胶粘剂:苯、甲苯+二甲苯、挥发性有机化合物(VOC) | 同工程、同材料、同生产厂家、同型号、同规格、同批号检测一次。 |  |
|  |  |  |  |  | 地板中的游离甲醛释放量 | 同产地、同品种每5000m2为一批。 |  |
|  |  |  |  | 浸渍纸层压木质地板面层 | 1、施工用水性胶粘剂:游离甲醛、挥发性有机化合物(VOC)；2、施工用溶剂型胶粘剂:苯、甲苯+二甲苯、挥发性有机化合物(VOC) | 同工程、同材料、同生产厂家、同型号、同规格、同批号检测一次。 |  |
|  |  |  |  |  | 地板中的游离甲醛释放量 | 同产地、同品种每5000m2为一批。 |  |
|  |  |  |  | 软木类地板面层 | 1、施工用水性胶粘剂:游离甲醛、挥发性有机化合物(VOC)；2、施工用溶剂型胶粘剂:苯、甲苯+二甲苯、挥发性有机化合物(VOC) | 同工程、同材料、同生产厂家、同型号、同规格、同批号检测一次。 |  |
|  |  |  |  |  | 地板中的游离甲醛释放量 | 同产地、同品种每5000m2为一批。 |  |
|  |  |  |  | 地面辐射供暖的木板面层 | 1、施工用水性胶粘剂:游离甲醛、挥发性有机化合物(VOC)；2、施工用溶剂型胶粘剂:苯、甲苯+二甲苯、挥发性有机化合物(VOC) | 同工程、同材料、同生产厂家、同型号、同规格、同批号检测一次。 |  |
|  |  |  |  |  | 甲醛释放量 | 同产地、同品种每5000m2为一批。 |  |
|  |  |  | 施工过程 | 实木地板、实木集成地板、竹地板面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 实木复合地板面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 浸渍纸层压木质地板面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 软木类地板面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 地面辐射供暖的木板面层 | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | 实木地板、实木集成地板、竹地板面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 实木复合地板面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 浸渍纸层压木质地板面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 软木类地板面层 | - | - | - |
|  |  |  |  | 地面辐射供暖的木板面层 | - | - | - |
| 2 | 抹灰 | 一般抹灰 | 施工前 | 抹灰石膏 | 凝结时间、保水率、抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度 | 同品种、型号每500t为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T28627-2012 T/CECS594-2019 |
|  |  |  | 施工过程 | 抹灰砂浆 | 抗压强度 | 同生产厂家、同品种、同等级、同批号每250m3为一个检验批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T25181-2019 JGJ/T223-2010 JGJ/T220-2010 |
|  |  |  | 施工结束 | 抹灰石膏 | 拉伸粘结强度 | 墙面每20000m2为一批；顶棚每5000m2为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 T/CECS594-2019 |
|  |  | 保温层薄抹灰 | 施工前 | 抹灰石膏 | 凝结时间、保水率、抗折强度、抗压强度、拉伸粘结强度、导热系数(外墙内保温系统) | 同品种、型号每500t为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T28627-2012 T/CECS594-2019 |
|  |  |  | 施工过程 | 抹灰砂浆 | 抗压强度 | 同生产厂家、同品种、同等级、同批号每250m3为一个检验批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T25181-2019 JGJ/T223-2010 JGJ/T220-2010 |
|  |  |  | 施工结束 | 抹灰石膏 | 拉伸粘结强度 | 墙面每20000m2为一批；顶棚每5000m2为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 T/CECS594-2019 |
|  |  | 装饰抹灰 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | 抹灰砂浆 | 抗压强度 | 同生产厂家、同品种、同等级、同批号每250m3为一个检验批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T25181-2019 JGJ/T223-2010 JGJ/T220-2010 |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 清水砌体勾缝 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 |  |  |  |  |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
| 3 | 外墙防水 | 砂浆防水 | 施工前 | 聚合物水泥防水砂浆 | 拉伸粘结强度、抗渗性能 | 每10t为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T25181-2019 JC/T984-2011 JGJ/T235-2011 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 涂膜防水 | 施工前 | 防水涂料 | 低温柔性、不透水性 | 每5t为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T19250-2013 GB/T23445-2009 JC/T864-2008 JGJ/T235-2011 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 透气膜防水 | 施工前 | 防水透气膜 | 不透水性 | 按委托要求 | GB50300-2013 GB50210-2018 JGJ/T235-2011 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
| 4 | 门窗 | 木门窗安装 | 施工前 | 人造木板门 | 甲醛释放量 | 同厂家、同品种、同规格每5000m2为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB18580-2017 GB/T29498-2013 |
|  |  |  |  | 木材 | 含水率 | 同批、同树种、同规格木材随机抽取5根。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB50206-2012 GB/T1931-2009 |
|  |  |  |  | 玻璃 | 遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点，钢化玻璃应进行玻璃碎片状态、表面应力检测 | 同品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗和门窗玻璃每100樘划分为一批；同品种、类型和规格的特种门每50樘划分为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T11944-2012 GB/T2680-1994 GB/T15763.2-2005 DGJ32/TJ197-2015 DGJ32/J157-2017 |
|  |  |  |  | 建筑外窗 | 气密性能、水密性能、抗风压性能、保温性能、空气隔声性能（设计有要求时）、采光性能（设计有要求时）；一体化窗需增加整窗遮阳系数、耐久性、操作力、外置遮阳产品的抗风压性能 | 同品种、类型和规格的木门窗每100樘应划分为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T29498-2013 DGJ32/TJ197-2015 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工结束 | 建筑外窗 | 现场气密性能、水密性能 | 同工程项目、同施工单位、同外窗系统面积为3000m2（3000m2）以下时，抽检1组（3樘）；外窗面积为3000m2以上时，加抽1组共2组。同工程多种规格外窗时，抽检用量最多规格的窗。 | GB50300-2013 GB50210-2018 DGJ32/TJ197-2015 |
|  |  | 金属门窗安装 | 施工前 | 铝合金型材 | 壁厚、表面质量、膜厚、纵向抗剪特征值(断桥隔热铝合金型材)、横向抗拉特征值（断桥隔热铝合金型材） | 各规格一组。 | GB50300-2013 GB50210-2018 DGJ32/TJ197-2015 GB/T5237.1~6-2017 |
|  |  |  |  | 玻璃 | 遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点，钢化玻璃应进行玻璃碎片状态、表面应力检测 | 同品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗和门窗玻璃每100樘划分为一批；同品种、类型和规格的特种门每50樘划分为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T11944-2012 GB/T2680-1994 GB/T15763.2-2005 DGJ32/TJ197-2015 DGJ32/J157-2017 |
|  |  |  |  | 标准化附框型材 | 型材静曲强度、型材高低温反复尺寸变化率、型材低温落锤冲击、型材握螺钉力、框连接角最大破坏力 | 长度不小于1200mm8根，组装角5个。 | GB50300-2013 GB50210-2018 DGJ32/TJ197-2015 DGJ32/J157-2017 |
|  |  |  |  | 建筑外窗 | 气密性能、水密性能、抗风压性能、保温性能、空气隔声性能（设计有要求时）、采光性能（设计有要求时）；一体化窗需增加整窗遮阳系数、耐久性、操作力、外置遮阳产品的抗风压性能 | 同品种、类型和规格的金属门窗每100樘应划分为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T8478-2020 DGJ32/TJ197-2015 DGJ32/J157-2017 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | 建筑外窗 | 现场气密性能、水密性能 | 同工程项目、同施工单位、同外窗系统面积为3000m2（3000m2）以下时，抽检1组（3樘）；外窗面积为3000m2以上时，加抽1组共2组。同工程多种规格外窗时，抽检用量最多规格的窗。 | GB50300-2013 GB50210-2018 DGJ32/TJ197-2015 |
|  |  | 塑料门窗安装 | 施工前 | 塑料型材 | 低温落锤冲击、加热后状态、加热后尺寸变化率、维卡软化温度、简支梁冲击强度、主型材弯曲模量、拉伸冲击强度、焊角强度 | 同原料、工艺、配方、同截面几何结构特征的产品为一批，每批产量不超过50t。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T8814-2017 DGJ32/TJ197-2015 |
|  |  |  |  | 玻璃 | 遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点，钢化玻璃应进行玻璃碎片状态、表面应力检测 | 同品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗和门窗玻璃每100樘划分为一批；同品种、类型和规格的特种门每50樘划分为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T11944-2012 GB/T2680-1994 GB/T15763.2-2005 DGJ32/TJ197-2015 DGJ32/J157-2017 |
|  |  |  |  | 标准化附框型材 | 型材静曲强度、型材高低温反复尺寸变化率、型材低温落锤冲击、型材握螺钉力、框连接角最大破坏力 | 长度不小于1200mm8根，组装角5个。 | GB50300-2013 GB50210-2018 DGJ32/TJ197-2015 DGJ32/J157-2017 |
|  |  |  |  | 建筑外窗 | 气密性能、水密性能、抗风压性能、保温性能、空气隔声性能（设计有要求时）、采光性能（设计有要求时）；一体化窗需增加整窗遮阳系数、耐久性、操作力、外置遮阳产品的抗风压性能 | 同品种、类型和规格的塑料门窗每100樘应划分为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T28886-2012 GB/T28887-2012 DGJ32/TJ197-2015 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工结束 | 建筑外窗 | 现场气密性能、水密性能 | 同工程项目、同施工单位、同外窗系统面积为3000m2（3000m2）以下时，抽检1组（3樘）；外窗面积为3000m2以上时，加抽1组共2组。同工程多种规格外窗时，抽检用量最多规格的窗。 | GB50300-2013 GB50210-2018 DGJ32/TJ197-2015 |
|  |  | 特种门安装 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
| 5 | 吊顶 | 整体面层吊顶 | 施工前 | 轻钢龙骨 | 力学性能(静载)、表面防锈、尺寸、外观 | 同批产品随机抽取符合规定的双份样品，一份检测，一份备用。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T11981-2008 |
|  |  |  |  | 石膏板 | 断裂荷载、面密度、吸水率、含水率、遇火稳定性(耐火、耐水耐火纸面石膏板) | 每2500张同型号、同规格的产品为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T9775-2008 |
|  |  |  |  | 人造木板 | 甲醛释放量 | 同产地、同品种每5000m2为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB18580-2017 GB50325-2020 |
|  |  |  | 施工过程 | 吊杆埋件 | 后置埋件锚固抗拔承载力 | 按JGJ145相关规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 JGJ145-2013 |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 板块面层吊顶 | 施工前 | 轻钢龙骨 | 力学性能(静载)、表面防锈、尺寸、外观 | 同批产品随机抽取符合规定的双份样品，一份检测，一份备用。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T11981-2008 |
|  |  |  |  | 石膏板 | 断裂荷载、面密度、吸水率、含水率、遇火稳定性(耐火、耐水耐火纸面石膏板) | 每2500张同型号、同规格的产品为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T9775-2008 |
|  |  |  |  | 人造木板 | 甲醛释放量 | 同产地、同品种每5000m2为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB50325-2020 GB18580-2017 |
|  |  |  | 施工过程 | 吊杆埋件 | 后置埋件锚固抗拔承载力 | 按JGJ145相关规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 JGJ145-2013 |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 格栅吊顶 | 施工前 | 轻钢龙骨 | 力学性能(静载)、表面防锈、尺寸、外观 | 同批产品随机抽取符合规定的双份样品，一份检测，一份备用。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T11981-2008 GB/T3098.1-2010 |
|  |  |  | 施工过程 | 吊杆埋件 | 后置埋件锚固抗拔承载力 | 按JGJ145相关规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 JGJ145-2013 |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
| 6 | 轻质隔墙 | 板材隔墙 | 施工前 | 轻质隔墙板 | 含水率、面密度、抗压强度、抗冲击性能、吊挂力 | 同厂家、同类别、同规格的隔墙板为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 JG/T169-2016 GB/T23451-2009 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 骨架隔墙 | 施工前 | 轻钢龙骨 | 力学性能(静载、墙体抗冲击性)、表面防锈、尺寸、外观 | 同批产品随机抽取符合规定的双份样品，一份检测，一份备用。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T11981-2008 |
|  |  |  |  | 石膏板 | 断裂荷载、面密度、吸水率、含水率、遇火稳定性(耐火、耐水耐火纸面石膏板) | 每2500张同型号、同规格的产品为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T9775-2008 |
|  |  |  |  | 人造木板 | 甲醛释放量、燃烧性能(难燃胶合板) | 同产地、同品种每5000m2为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB50325-2020 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 活动隔墙 | 施工前 | 人造木板 | 甲醛释放量、燃烧性能(难燃胶合板) | 同产地、同品种每5000m2为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB50325-2020 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 玻璃隔墙 | 施工前 | 安全玻璃 | 落球冲击、霰弹袋冲击性能、碎片状态 | 按产品标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB15763.1-2009 GB15763.2-2005 GB15763.3-2009 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
| 7 | 饰面板 | 石板安装 | 施工前 | 石板 | 吸水率、压缩强度、弯曲强度、放射性核素 | - 按产品标准规定执行，一份样品检测，一份备用。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB6566-2010 GB/T18601-2009 |
|  |  |  | 施工过程 | 后置埋件 | 后置埋件锚固抗拔承载力 | 按JGJ145相关规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 JGJ145-2013 |
|  |  |  | 施工结束 | 石板 | 粘结强度(满粘法工艺) | 每500m2同类基体饰面为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 JGJ/T110-2017 |
|  |  | 陶瓷板安装 | 施工前 | 陶瓷板 | 吸水率、抗冻性、破坏强度和断裂模数、放射性核素 | 同品种，同规格以l500m2为一批，一份样品检测，一份备用。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T23266-2009 GB6566-2010 |
|  |  |  | 施工过程 | 后置埋件 | 后置埋件锚固抗拔承载力 | 按JGJ145相关规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 JGJ145-2013 |
|  |  |  | 施工结束 | 陶瓷板 | 粘结强度 | 每500m2同类基体饰面为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 JGJ/T110-2017 |
|  |  | 木板安装 | 施工前 | 木饰面板 | 燃烧性能 | 按相关标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB8624-2012 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 金属板安装 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 塑料板安装 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
| 8 | 饰面砖 | 内墙饰面砖粘贴 | 施工前 | 陶瓷砖 | 吸水率、破坏强度、断裂模数 | 同种产品同级别规格的实际交货量大于5000m2为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T4100-2015 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 外墙饰面砖粘贴 | 施工前 | 陶瓷砖 | 吸水率、破坏强度、断裂模数、抗冻性 | 同种产品同级别规格的实际交货量大于5000m2为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T4100-2015 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | 饰面砖 | 拉伸粘结强度 | 每500m2同类基体带饰面砖为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 JGJ/T110-2017 |
| 9 | 幕墙 | 玻璃幕墙安装 | 施工前 | 铝合金型材 | 壁厚、膜厚、硬度，纵向抗剪特征值(断桥隔热铝合金型材)、横向抗拉特征值（断桥隔热铝合金型材） | 按产品标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T5237.1~6-2017 DGJ32/J124-2011 |
|  |  |  |  | 型钢 | 壁厚、防腐层厚度（镀锌层质量）、抗拉强度 | 按产品标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T706-2016 GB/T6728-2017 GB/T700-2006 GB/T1591-2008 GB/T13912-2020 DGJ32/J124-2011 |
|  |  |  |  | 中空玻璃 | 传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点 | 按产品标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T11944-2012 GB/T2680-1994 DGJ32/J124-2011 |
|  |  |  |  | 钢化玻璃 | 碎片状态、霰弹袋冲击、落球冲击 | - 按产品标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB15763.2-2005 DGJ32/J124-2011 |
|  |  |  |  | 夹层玻璃 | 霰弹袋冲击、落球冲击 | 按产品标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB15763.3-2009 DGJ32/J124-2011 |
|  |  |  |  | 保温材料 | 导热系数、密度、燃烧性能 | - 按产品标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB8624-2012 GB/T11835-2016 GB/T13350-2017 GB/T17794-2008 GB/T17795-2019 GB/T19686-2015 JGJ144-2019 苏JG/T046-2012 JGJ/T480-2019 JG/T483-2015 |
|  |  |  |  | 硅酮结构密封胶 | 相容性、邵氏硬度、拉伸粘结性(23OC) | - 按产品标准规定执行。 | GB50210-2018 DGJ32/J124-2011 GB16776-2005 |
|  |  |  |  | 硅酮建筑密封胶 | 相容性 | 参照GB16776标准规定执行。 | GB50210-2018 DGJ32/J124-2011 GB/T14683-2017 |
|  |  |  |  | 玻璃幕墙 | 抗风压性能、气密性能、水密性能、层间变形性能（平面内变形性能）；耐撞击性能和空气声隔声性能(按设计要求) | - 同工程、同类型、同材料系列幕墙应按最不利受力状态单元制作一个试样。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T21086-2007 JGJ102-2013 DGJ32/J124-2011 |
|  |  |  | 施工过程 | 后置埋件 | 后置埋件锚固抗拔承载力 | 按JGJ145相关规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 JGJ145-2013 |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - - | - |
|  |  | 金属幕墙安装 | 施工前 | 型钢 | 壁厚、面板厚度、防腐层厚度（镀锌层质量）、抗拉强度 | 按产品标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T706-2016 GB/T6728-2017 GB/T700-2006 GB/T1591-2008 GB/T13912-2020 DGJ32/J124-2011 |
|  |  |  |  | 铝塑板 | 剥离强度 | 按产品标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T17748-2016 DGJ32/J124-2011 |
|  |  |  |  | 保温材料 | 导热系数、密度、燃烧性能 | - 按产品标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB8624-2012 GB/T11835-2016 GB/T13350-2017 GB/T17794-2008 GB/T17795-2019 GB/T19686-2015 JGJ144-2019 苏JG/T046-2012 JGJ/T480-2019 JG/T483-2015 |
|  |  |  |  | 硅酮建筑密封胶 | 相容性 | 参照GB16776标准规定执行。 | GB50210-2018 DGJ32/J124-2011 GB/T14683-2017 GB16776-2005 |
|  |  |  |  | 金属幕墙 | 抗风压性能、气密性能、水密性能、层间变形性能（平面内变形性能）；耐撞击性能和空气声隔声性能(按设计要求) | 同工程、同类型、同材料系列幕墙应按最不利受力状态单元制作一个试样。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T21086-2007 JGJ133-2013 DGJ32/J124-2011 |
|  |  |  | 施工过程 | 后置埋件 | 后置埋件锚固抗拔承载力 | 按JGJ145相关规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 JGJ145-2013 |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 石材幕墙安装 | 施工前 | 型钢 | 壁厚、防腐层厚度（镀锌层厚度）、抗拉强度 | - 按产品标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T706-2016 GB/T6728-2017 GB/T700-2006 GB/T1591-2008 GB/T13912-2020 DGJ32/J124-2011 |
|  |  |  |  | 石材 | 吸水率、压缩强度、弯曲强度、放射性核素 | - 按产品标准规定执行，一份样品检测，一份备用。 | GB50300-2013 GB50210-2018 JGJ133-2001 GB/T32834-2016 |
|  |  |  |  | 挂件 | 材质、规格、厚度 | - 按产品标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T32839-2016 |
|  |  |  |  | 保温材料 | 导热系数、密度、燃烧性能 | - 按产品标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB8624-2012 GB/T11835-2016 GB/T13350-2017 GB/T17794-2008 GB/T17795-2019 GB/T19686-2015 JGJ144-2019 苏JG/T046-2012 JGJ/T480-2019 JG/T483-2015 |
|  |  |  |  | 石材干挂胶 | 压剪强度、抗剪强度 | - 按产品标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 JC887-2001 |
|  |  |  |  | 石材用建筑密封胶 | 相容性 | 参照GB16776标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T23261-2009 |
|  |  |  |  |  | 耐污染性 | 同品种、同级别每5t为一批。 |  |
|  |  |  |  | 石材幕墙 | 抗风压性能、气密性能、水密性能、层间变形性能（平面内变形性能）；耐撞击性能和空气声隔声性能(按设计要求) | - 同工程、同类型、同材料系列幕墙应按最不利受力状态单元制作一个试样。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T21086-2007 JGJ133-2013 DGJ32/J124-2011 |
|  |  |  | 施工过程 | 后置埋件 | 后置埋件锚固抗拔承载力 | 按JGJ145相关规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 JGJ145-2013 |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 人造板材幕墙安装(陶瓷板幕墙安装) | 施工前 | 铝合金型材 | 壁厚、膜厚、硬度，纵向抗剪特征值(断桥隔热铝合金型材)、横向抗拉特征值（断桥隔热铝合金型材） | 按产品标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T5237.1~6-2017 DGJ32/J124-2011 |
|  |  |  |  | 型钢 | 壁厚、防腐层厚度（镀锌层厚度）、抗拉强度 | 按产品标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T13912-2020 GB/T700-2006 DGJ32/J124-2011 |
|  |  |  |  | 陶瓷板 | 抗弯强度、厚度、尺寸 | 按产品标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T23266-2009 DGJ32/J124-2011 |
|  |  |  |  | 挂件 | 材质、规格、厚度 | 按产品标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T32839-2016 |
|  |  |  |  | 保温材料 | 导热系数、密度、燃烧性能 | - 按产品标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T11835-2016 GB/T13350-2017 GB/T17794-2008 GB/T17795-2019 GB/T19686-2015 JGJ144-2019 苏JG/T046-2012 JGJ/T480-2019 JG/T483-2015 GB8624-2012 |
|  |  |  |  | 硅酮建筑密封胶 | 相容性 | 参照GB16776标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T23261-2009 |
|  |  |  |  | 人造板材幕墙 | 抗风压性能、气密性能、水密性能、层间变形性能（平面内变形性能）；耐撞击性能和空气声隔声性能(按设计要求) | - 同工程、同类型、同材料系列幕墙应按最不利受力状态单元制作一个试样。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T21086-2007 DGJ32/J124-2011 |
|  |  |  | 施工过程 | 后置埋件 | 后置埋件锚固抗拔承载力 | 按JGJ145相关规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 JGJ145-2013 |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 玻璃采光顶 | 施工前 | 铝合金型材 | 壁厚、膜厚、硬度，纵向抗剪特征值和横向抗拉特征值（断桥隔热铝合金型材） | 按产品标准规定执行。 | DGJ32/J124-2011 GB/T5237.1~6-2017 |
|  |  |  |  | 型钢 | 壁厚、防腐层厚度（镀锌层厚度）、抗拉强度 | 按产品标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T13912-2020 GB/T700-2006 DGJ32/J124-2011 |
|  |  |  |  | 中空玻璃 | 传热系数、遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点 | 按产品标准规定执行。 | DGJ32/J124-2011 GB/T11944-2012 GB/T2680-1994 |
|  |  |  |  | 钢化玻璃 | 碎片状态、霰弹袋冲击、落球冲击 | - 按产品标准规定执行。 | DGJ32/J124-2011 GB15763.2-2005 |
|  |  |  |  | 夹层玻璃 | 霰弹袋冲击、落球冲击 | 按产品标准规定执行。 | DGJ32/J124-2011 GB15763.3-2009 |
|  |  |  |  | 保温材料 | 导热系数、密度 | - 按产品标准规定执行。 | DGJ32/J124-2011 GB/T11835-2016 GB/T13350-2017 GB/T17794-2008 GB/T17795-2019 GB/T19686-2015 JGJ144-2019 苏JG/T046-2012 JGJ/T480-2019 JG/T483-2015 |
|  |  |  |  | 硅酮结构密封胶 | 相容性、邵氏硬度、拉伸粘结性(23OC) | - 按产品标准规定执行。 | DGJ32/J124-2011 GB16776-2005 |
|  |  |  |  | 硅酮建筑密封胶 | 相容性 | 参照GB16776标准规定执行。 | DGJ32/J124-2011 GB/T14683-2017 |
|  |  |  | 施工过程 | 后置埋件 | 后置埋件锚固抗拔承载力 | 按JGJ145相关规定执行。 | JGJ145-2013 |
|  |  |  | 施工结束 | 钢构件 | 焊缝质量（超声波探伤） | 一级100%；二级20%，且不应少于3条焊缝。 | DGJ32/J124-2011 GB50205-2020 |
|  |  |  |  |  | 焊缝质量（磁粉探伤、渗透探伤） | 承受静荷载的二级焊缝每批同类构件抽查10%，承受静荷载的一级焊缝和承受动荷载的焊缝每批同类构件抽查15%，且不应少于3件；被抽查构件中，每一类型焊缝应按条数抽查5%。且不应少于1条；每条应抽查1处，总抽查数不应少于10处。 | DGJ32/J124-2011 GB50205-2020 |
| 10 | 涂饰 | 水性涂料涂饰 | 施工前 | 水性涂料 | 容器中状态、施工性、干燥时间、涂膜外观、对比率、耐水性、耐碱性、耐洗刷性 | 同品种、同类别、同等级、同生产批为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB/T9755-2014 GB/T9756-2018 GB12441-2018 GB/T23455-2009 JG/T24-2018 JG/T157-2009 JG/T172-2014 JG/T210-2018 JG/T298-2010 |
|  |  |  |  |  | 游离甲醛，苯，挥发性有机化合物VOC含量，可溶性重金属(镉、铬)，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和 | 同厂家、同品种、同规格产品每5t为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB18582-2020 GB50325-2020 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 溶剂型涂料涂饰 | 施工前 | 溶剂型涂料 | 容器中状态、耐水性、干燥时间、涂膜外观、耐碱性、施工性、耐洗刷性 | 同品种、同类别、同等级、同生产批为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB12441-2018 GB/T9757-2001 |
|  |  |  |  |  | 挥发性有机化合物（VOC）含量，苯含量，甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 | 同厂家、同品种、同规格产品每5t为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB18581-2020 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 美术涂饰 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
| 11 | 裱糊与软包 | 裱糊 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 软包 | 施工前 | 木材 | 含水率 | 同批、同树种、同规格木材随机抽取5根。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB50206-2012 GB/T1931-2009 |
|  |  |  |  |  | 燃烧性能 | 按相关标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB8624-2012 |
|  |  |  |  | 人造木板 | 甲醛释放量 | 同厂家、同品种、同规格每5000m2为一批。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB50325-2020 GB18580-2017 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
| 12 | 细部 | 橱柜制作与安装 | 施工前 | 橱柜 | 有害物质限量(按相应进场材料检测项目) | 按产品标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB50325-2020 GB18584-2001 |
|  |  |  |  | 木材 | 燃烧性能 | 按相关标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB8624-2012 |
|  |  |  |  |  | 含水率 | 同批、同树种、同规格木材随机抽取5根。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB50206-2012 GB/T1931-2009 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 窗帘盒和窗台板制作与安装 | 施工前 | 窗帘盒、窗台板 | 有害物质限量(按相应进场材料检测项目) | 按产品标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB50325-2020 GB18584-2001 |
|  |  |  |  | 木材 | 燃烧性能 | 按相关标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB8624-2012 |
|  |  |  |  |  | 含水率 | 同批、同树种、同规格木材随机抽取5根。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB50206-2012 GB/T1931-2009 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 门窗套制作与安装 | 施工前 | 门窗套 | 有害物质限量(按相应进场材料检测项目) | 按产品标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB50325-2020 GB18584-2001 |
|  |  |  |  | 木材 | 燃烧性能 | 按相关标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB8624-2012 |
|  |  |  |  |  | 含水率 | 同批、同树种、同规格木材随机抽取5根。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB50206-2012 GB/T1931-2009 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 护栏和护手制作与安装 | 施工前 | 临空玻璃栏杆 | 抗冲击性能 | 每幢住宅工程应随机抽取2片栏杆玻璃。 | GB50300-2013 GB50210-2018 DGJ32/J16-2014 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | 临空玻璃栏杆 | 抗冲击性能 | 每幢住宅工程应随机抽取3片栏杆玻璃。 | GB50300-2013 GB50210-2018 DGJ32/J16-2014 |
|  |  | 花饰制作与安装 | 施工前 | 花饰材料 | 有害物质限量(按相应进场材料检测项目) | 按产品标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB50325-2020 |
|  |  |  |  | 木材 | 燃烧性能 | 按相关标准规定执行。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB8624-2012 |
|  |  |  |  |  | 含水率 | 同批、同树种、同规格木材随机抽取5根。 | GB50300-2013 GB50210-2018 GB50206-2012 GB/T1931-2009 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
| 13 | 其他 | 住宅厨房、卫生间排气、烟道 | 施工前 | 排气道、烟道 | 外观质量、尺寸偏差、垂直承载力、耐软物撞击、耐火性能 | 每1000根为一批,每批抽取数量3根。 | GB50300-2013 GB50210-2018 JG/T194-2018 JC/T854-2008 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |