建设工程质量检测综合报告制度—检测项目/参数一览表

四、屋面工程

| 序号 | 子分部工程 | 分项工程 | 检测节点 | 检测项目 | 检测参数 | 检测批次/频次 | 检测依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基层与保护 | 找坡层和找平层 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 隔汽层 | 施工前 | 高聚物改性沥青防水卷材 | 可溶物含量、拉力、延伸率、耐热度、低温柔度、不透水性 | 外观质量合格的卷材中任取一卷。 | GB50300-2013 GB50207-2012 GB18242-2008 GB18243-2008 GB18967-2009 GB/T23260-2009 GB23441-2009 GB12952-2011 GB12953-2003 GB18173.1-2012 GB/T19250-2013 GB/T23445-2009 JC/T408-2005 JC/T864-2008 |
|  |  |  |  | 合成高分子防水卷材 | 断裂拉伸强度、扯断伸长率、低温弯折性、不透水性 |  |  |
|  |  |  |  | 高聚物改性沥青防水涂料 | 固体含量、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率 | 每10t为一批，不足10t按一批抽样。 |  |
|  |  |  |  | 合成高分子防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性 |  |  |
|  |  |  |  | 聚合物水泥防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性、抗折强度、抗压强度 |  |  |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 隔离层 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 保护层 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
| 2 | 保温与隔热 | 板状材料保温层 | 施工前 | 模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 表观密度、压缩强度、导热系数、燃烧性能 | 规格尺寸和外观质量合格的产品中，随机取样进行检测。 | GB50300-2013 GB50207-2012 GB/T10801.1-2002 GB/T10801.2-2018 GB/T21558-2008 JC/T998-2019 JC/T647-2014 GB/T10303-2015 GB11968-2006 JG/T266-2011 DGJ32/J19-2015 |
|  |  |  |  | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 压缩强度、导热系数、燃烧性能 | 规格尺寸和外观质量合格的产品中，随机取样进行检测。 |  |
|  |  |  |  | 硬质聚氨酯泡沫塑料 | 表观密度、压缩强度、导热系数、燃烧性能 | 规格尺寸和外观质量合格的产品中，随机取样进行检测。 |  |
|  |  |  |  | 泡沫玻璃绝热制品 | 表观密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能 | 规格尺寸和外观质量合格的产品中，随机取样进行检测。 |  |
|  |  |  |  | 膨胀珍珠岩制品（憎水型） | 表观密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能 | 规格尺寸和外观质量合格的产品中，随机取样进行检测。 |  |
|  |  |  |  | 加气混凝土砌块 | 干密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能 | 规格尺寸和外观质量合格的产品中，随机取样进行检测。 |  |
|  |  |  |  | 泡沫混凝土砌块 | 干密度、抗压强度、导热系数、燃烧性能 | 规格尺寸和外观质量合格的产品中，随机取样进行检测。 |  |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 纤维材料保温层 | 施工前 | 玻璃棉、岩棉、矿渣棉制品 | 表观密度、导热系数、燃烧性能 | 规格尺寸和外观质量合格的产品中，抽取1个包装箱或卷进行检测。 | GB50300-2013 GB50207-2012 GB/T17795-2019 GB/T19686-2015 DGJ32/J19-2015 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 喷涂硬泡聚氨酯保温层 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 现浇泡沫混凝土保温层 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 种植隔热层 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 架空隔热层 | 施工前 | 砌块 | 抗压强度 | 同一批次进场检验一次。 | GB50300-2013 GB50207-2012 |
|  |  |  |  | - | - | - |  |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 蓄水隔热层 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
| 3 | 防水与密封 | 卷材防水层 | 施工前 | 高聚物改性沥青防水卷材 | 可溶物含量、拉力、延伸率、耐热度、低温柔度、不透水性 | 外观质量合格的卷材中任取一卷。 | GB50300-2013 GB50207-2012 GB18242-2008 GB18243-2008 GB18967-2009 GB/T23260-2009 GB23441-2009 GB12952-2011 GB12953-2003 GB18173.1-2012 JC/T863-2011 JC/T942-2004 JC/T1067-2008 JC/T1068-2008 JC/T1069-2008 JC/T1070-2008 JC/T1075-2008 |
|  |  |  |  | 合成高分子防水卷材 | 断裂拉伸强度、扯断伸长率、低温弯折性、不透水性 |  |  |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 涂膜防水层 | 施工前 | 高聚物改性沥青防水涂料 | 固体含量、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率 | 每10t为一批，不足10t按一批抽样。 | GB50300-2013 GB50207-2012 GB/T19250-2013 GB/T23445-2009 JC/T408-2005 JC/T864-2008 |
|  |  |  |  | 合成高分子防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性 |  |  |
|  |  |  |  | 聚合物水泥防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性、抗折强度、抗压强度 |  |  |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 复合防水层 | 施工前 | 高聚物改性沥青防水卷材 | 可溶物含量、拉力、延伸率、耐热度、低温柔度、不透水性 | 外观质量检验合格的卷材中任取一卷。 | GB50300-2013 GB50207-2012 GB18242-2008 GB18243-2008 GB18967-2009 GB/T23260-2009 GB23441-2009 GB12952-2011 GB12953-2003 GB18173.1-2012 |
|  |  |  |  | 合成高分子防水卷材 | 断裂拉伸强度、扯断伸长率、低温弯折性、不透水性 |  |  |
|  |  |  |  | 高聚物改性沥青防水涂料 | 固体含量、耐热性、低温柔性、不透水性、断裂伸长率 | 每10t为一批，不足10t按一批抽样。 | GB50300-2013 GB50207-2012 GB/T19250-2013 GB/T23445-2009 JC/T408-2005 JC/T864-2008 |
|  |  |  |  | 合成高分子防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性 |  |  |
|  |  |  |  | 聚合物水泥防水涂料 | 固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、低温柔性、不透水性、抗折强度、抗压强度 |  |  |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 接缝密封防水 | 施工前 | 改性石油沥青密封材料 | 耐热性、低温柔性、拉伸粘结强度、施工度 | 每1t产品抽取两份样品，一份检测，一份备样。 | GB50300-2013 GB50207-2012 JC/T207-2011 |
|  |  |  |  | 合成高分子密封材料 | 拉伸模量、断裂伸长率、定伸粘结性 | 每1t产品抽取两份样品，一份检测，一份备样。 | GB50300-2013 GB50207-2012 JC/T798-1997 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
| 4 | 瓦面与板面 | 烧结瓦和混凝土瓦铺装 | 施工前 | 烧结瓦 | 抗渗性能、抗冻性能、吸水率、抗弯曲性能 | 同品种、同等级、同规格每10000件~35000件为一批。 | GB50300-2013 GB50207-2012 GB/T21149-2019 |
|  |  |  |  | 混凝土瓦 | 抗渗性能、抗冻性能、吸水率、承载力 | 同一批至少抽一次。 | GB50300-2013 GB50207-2012 JC/T746-2007 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 沥青瓦铺装 | 施工前 | 玻纤胎沥青瓦 | 可溶物含量、拉力、耐热度、不透水性、柔度、叠层剥离强度 | 同一类型、同一规格20000m2为一批。 | GB50300-2013 GB50207-2012 GB/T20474-2015 |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 金属板铺装 | 施工前 | 金属面绝热夹芯板 | 剥离性能、抗弯承载力、防火性能 | 规格尺寸和外观质量合格的产品中抽取3块。 | GB50300-2013 GB50207-2012 GB/T23932-2009 GB/T12754-2019 |
|  |  |  |  | 彩色涂层钢板及钢带 | 涂层厚度、涂层硬度 | 同一牌号、同一规格、同一镀层重量以及涂层表面状态、面漆种类、面漆功能、涂层结构和颜色相同的彩涂板不大于30t为一批。 |  |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 玻璃采光顶铺装 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
| 5 | 细部构造 | 檐口 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 檐沟和天沟 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 女儿墙和山墙 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 水落口 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 变形缝 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 伸出屋面管道 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 屋面出入口 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 反梁过水孔 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 设施基座 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 屋脊 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |
|  |  | 屋顶窗 | 施工前 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工过程 | - | - | - | - |
|  |  |  | 施工结束 | - | - | - | - |